|  | ###### UREKOR S |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atest PZH: | # HK/B/1850/01/98 |
|  |  | PN-C- | 81901:1997 |
|  | Podkład antykorozyjny |  |  |
|  | - zabezpiecza przez korozją - szybko wysycha - doskonale przyczepna do podłoży |  |  |

Podkładowa farba antykorozyjna UREKOR S jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających i pomocniczych. Daje szybkoschnące, matowe, elastyczne powłoki doskonale przyczepne do podłoża, o stosownej do przeznaczenia twardości. Stosuje go się do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia ich przed korozją. Zaleca się stosować go jako podkład pod następujące farby i emalie nawierzchniowe: ftalowe, ftalowe modyfikowane i  nitrocelulozowe.

| WŁAŚCIWOŚCI WYROBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość (kubek Forda  4mm), 200C |  |  |  |  | [s] |  | 80 -150 |  |
| gęstość, najwyżej |  |  |  |  | [g/cm3] |  | 1,3 |  |
| czas schnięcia powłoki w temp. 2020C przy wilgotności wzg. pow. 555% stopień 1, najwyżej, stopień 3, najwyżej |  |  |  |  | [h] [h] |  | 1 6 |  |
| Grubość nałożonej powłoki na sucho |  |  |  |  | [µm] |  | 30 |  |
| wygląd powłoki |  |  |  |  | mat |  |  |  |
| SPOSÓB STOSOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przygotowanie podłoża | - powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone do 20 wg PN-70/H-97050 - nowe powierzchnie oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń - z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia - oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną |  |  |  |  |  |  |  |
| przygotowanie wyrobu | - farbę starannie wymieszać - w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania, chlorokauczukowych lub poliwinylowych |  |  |  |  |  |  |  |
| malo- wanie | - malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny - zaleca się nakładać 1-2 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska, - następną warstwę nakładać po upływie 4-6 godz. - warstwy nawierzchniowe nakładać po 24 godz. schnięcia lub wg zaleceń dla farby nawierzchniowej z wyjątkiem emalii nitrocelulozowych i chlorokauczukowych które należy nakładać po minimum 72 godz. od czasu wyschnięcia warstwy podkładowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODY MALOWANIA |  | PARAMETRY MALOWANIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lepkość farby | dodatek rozcieńczalnika | średnica dyszy pistoletu |  | ciśnienie natrysku |  | zalecana ilość warstw |
|  |  | [s] | [%] | [mm] |  | [MPa] |  |  |
| pędzel |  | postać handlowa | - | - |  | - |  | 1 |
| natrysk pneumatyczny |  | 2535 | do 20% | 1,52 |  | 0,30,5 |  | 1-2 |
| natrysk hydrodynamiczny * |  | postać handlowa | - | 0,26 |  | 2021 |  | 1 |

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

| OKRES GWARANCJI: | 18 miesięcy od daty produkcji |
| --- | --- |
| OPAKOWANIA: | puszki metalowe: 0,2l, 1l, 2,5l, 4,5l i 10l |
| wydajność: | do 9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu |
| DOSTĘPNE KOLORY: | ## biały, czerwony tlenkowy, popielaty, czarny |

### WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt łatwo palny

Produkt szkodliwy; zawiera benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa), ksylen

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę

Chronić przed dziećmi; nie wdychać gazu/dymu/pary/ rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.