|  | ###### SREBRZANKA ŻAROODPORNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Atest PZH: | # HK/B/1125/01/2005 |
|  | SILIKONOWA |  |  |
|  | - odporna na temperatury do 5000C - doskonale przyczepna do podłoża - szybko wysycha |  |  |

Srebrzanka żaroodporna produkowana jest w oparciu o specjalne składniki odporne na podwyższoną temperaturę. Przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania: metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Srebrzanka po nałożeniu na metalowe elementy utwardza się po wpływem podwyższonej temperatury uzyskując w ten sposób wyższe parametry wytrzymałościowe.

| WŁAŚCIWOŚCI WYROBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość (kubek Forda  2mm), 200C |  |  |  |  | [s] |  | 40-50 |  |
| gęstość, najwyżej |  |  |  |  | [g/cm3] |  | 0,91 |  |
| czas schnięcia powłoki w temp. 2020C przy wilgotności wzg. pow. 555% stopień 1, najwyżej stopień 6, najwyżej |  |  |  |  | [min.] [h] |  | 10 1 |  |
| odporność powłoki na 6h działanie temperatury 5000C |  |  |  |  | powłoka wytrzymuje próbę, nie pęcherzy i nie odstaje od podłoża |  |  |  |
| efekt dekoracyjny - wygląd powłoki |  |  |  |  | gładka bez zacieków i pomarszczeń |  |  |  |
| SPOSÓB STOSOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przygotowanie podłoża | - elementy stalowe i żeliwne należy oczyścić mechanicznie przy pomocy szczotki drucianej z rdzy i luźno związanych powłok starych farb - podłoże przeznaczone do malowania winno być czyste, suche bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| przygotowanie wyrobu | - srebrzankę przed malowaniem starannie wymieszać |  |  |  |  |  |  |  |
| malo- wanie | - nakładać pędzlem, wałkiem, poprzez natrysk lub zanurzenie 1-2 warstwy - kolejną warstwę nałożyć po wyschnięciu poprzedniej czyli po około 1h - nie nakładać na powierzchnie metalowe o temperaturze powyżej +300C - zaleca się malować wyrobem o lepkości handlowej - narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku uniwersalnym |  |  |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODY MALOWANIA |  | PARAMETRY MALOWANIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lepkość farby | dodatek rozcieńczalnika | średnica dyszy pistoletu |  | ciśnienie natrysku |  | zalecana ilość warstw |
|  |  | [s] | [%] | [mm] |  | [MPa] |  |  |
| pędzel, wałek |  | postać handlowa | - | - |  | - |  | 1-2 |
| natrysk pneumatyczny |  | 2535 | - | 1,52 |  | 0,30,5 |  | 1-2 |
| zanurzenie |  | postać handlowa | - | - |  | - |  | 1-2 |

| OKRES GWARANCJI: | 18 miesięcy od daty produkcji |
| --- | --- |
| OPAKOWANIA: | puszki metalowe: 0,2l, 0,5l, 0,8l, 5l, 10l i 12l |
| wydajność: | do 15m2/l przy jednokrotnym malowaniu |
| DOSTĘPNE KOLORY: | srebrny |

## WSKAZANIA BHP I PPOŻ

Produkt wysoce łatwo palny

Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, cykloheksanol

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.; działa drażniąco na skórę.

Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu ; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy; zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W czasie prac malarskich nosić rękawice oraz okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również nosić maskę ochronną.