# RAFAKOR   P                                   1.10

### Farba alkidowa przeciwrdzewna

.

Symbol :              PKWiU:   24.30.12-29.00-06-XXXX-XX

KTM:   1313-121-18XXX-XXX

Kolorystyka :           czerwono-brązowa RAL 8012; szara pył RAL 7037 lub wg uzgodnień z                     klientem

Norma :                   ZN/RAFIL  S.A. - 2832:1998

Przeznaczenie:  Farba z pigmentem antykorozyjnym (fosforanem cynku) na konstrukcje stalowe eksploatowane  w atmosferze przemysłowej o wysokiej korozyjności.       Polecana szczególnie dla przemysłu chemicznego, hutniczego, petrochemicznego i energetyki.

Charakterystyka ogólna : Uzyskana powłoka jest elastyczna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie mgły solnej i temperatury do 150 C. Wysycha                     w temperaturze otoczenia i daje powłoki o dobrych własnościach mechanicznych i chemicznych.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                  1,5

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                   120 - 180

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                 33

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                    44 - 48

- grubość warstwy mokrej, m                                                              70 - 80

suchej, m                                                              30 - 40

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3 /m2                               0,06

- zalecana ilość warstw                                                                               2

- temperatura zapłonu , oC                                                                         23

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                            6

# RAFAKOR   P

# Farba alkidowa przeciwrdzewna

Stosowanie:

1.  Podłoże : Stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 lub St 3 wg PN ISO 8501-1;   1996.

2.  Metody nakładania :  natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny 25-35 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC ).

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- średnica dyszy                   0,28 - 0,38 mm ( 0,011 - 0.015" )

- ciśnienie zasilające            120 - 200 barów

3.  Przygotowanie farby :Przed przystąpieniem do malowania wyrób wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Rozcieńczalnik : do wyrobów ftalowo-karbamidowych

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX      KTM  1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury :  jak wyżej

4.  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC, i o 3 oC wyższa od     temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- dobra wentylacja,

- temperatura otoczenia: nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia : w temp. 20 oC  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5%

stopień  1   -          1 h

#### stopień  3   -         24 h

6.  Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC  -  24 godz.  lub mokro na mokro

7.  Czas całkowitego dotwardzenia  powłoki : w temp. 20  oC  -   3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości  powłoki.

8.  Następne wymalowania: farba barierowa Rafakor M  KTM: 1313-231-27XXX-XXX,         emalia Rafakor E  KTM: 1313-159-9XXXX-XXX  produkcji RAFIL  SA.

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki farby należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0430/03/2000 wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.