# Emalia cyklokauczukowa                              1.13

### uniwersalna tropikalna

.Symbol :                 PKWiU:  24.30.12-29.00-48(lub 49,50)-XXXX-XX

KTM:  1313-269-2XXXX-XXX

Kolorystyka :            według karty kolorów w tym RAL, lub wg indywidualnych uzgodnień.

Norma :                   ZN –90/MP-FL-2824

Przeznaczenie:  Do nawierzchniowego malowania uprzednio zagruntowanych farbą ftalową powierzchni stalowych oraz żeliwnych, zwłaszcza części maszyn i innych konstrukcji, eksploatowanych w warunkach klimatu tropikalnego suchego lub wilgotnego.

Charakterystyka ogólna :  Emalie cyklokauczukowe tworzą powłoki o bardzo dobrym połysku, przyczepności do podłoża i odporności mechanicznej. Są odporne na działanie oleju maszynowego, grzybów pleśniowych i wilgoci.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                     1,3

- lepkość handlowa, mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20   2 oC , s                           60 - 80

- zawartość części lotnych, % wag.                                                              55

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                    40,5 - 48,7*

- grubość warstwy  mokrej, m                                                                62 - 72

suchej, m                                                                 25 - 35

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3/m2                               0, 06 - 0,07*

- zalecana ilość warstw                                                                                2 - 3

- temperatura zapłonu , oC                                                                             23

-okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                 6

* -  Parametry te  zależą  od koloru  wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.

# Emalia cyklokauczukowa

uniwersalna tropikalna

Stosowanie:

- Podłoże : Powierzchnie metalowe lub żeliwne zagruntowane uprzednio farbą ftalową do gruntowania produkcji RAFIL.

- Metody nakładania :     natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny - 18-25 s     (lepkość robocza kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC).

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

średnica   dyszy             -      0,23 - 0,33  ( 0,009 - 0,013" )

ciśnienie  na  dyszy       -       120 - 200 barów

- Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać

i rozcieńczyć rozcieńczalnikiem według potrzeb.

W przypadku emalii aluminiowej lakier i pastę aluminiową zmieszać w proporcji: 84 części wag. lakieru i 16 części wag. pasty aluminiowej tak, aby nie utworzyły się zbrylenia pasty. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny rozcieńczyć ją w razie potrzeby do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik : do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX   KTM 1318-124-01010-0XX

można  stosować  także benzynę do lakierów .

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC,i o 3 oC wyższa od temperatury

punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85%,

- dobra wentylacja

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż  35 oC

- Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności  względnej powietrza 65  5 %

stopień  1    -      6  h

stopień  4    -      12 h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp. 20  2 oC      -    12  h

- Czas całkowitego dotwardzenia powłoki: w temp.20  2 oC    -     3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

- Poprzednie wymalowania:  farby ftalowe do  gruntowania produkcji RAFIL.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać  zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2496/01/2000 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi  informacjami.