# Pokost lniany                                      1.15

Symbol :                   PKWiU  24.30.12-15.70-98-0001-XX

KTM     1318-321-01016-6XX

#### Kolorystyka:            bezbarwny

Norma :                    BN - 82 / 6118 - 32

Przeznaczenie:    Do zewnętrznego i wewnętrznego gruntowania drewna lub materiałów   drewnopodobnych przed malowaniem właściwym oraz do nasycenia tynków przed malowaniem.

Charakterystyka ogólna :  Pokost lniany z łatwością wnika w pory podłoża impregnując        i gwarantując jego właściwe zabezpieczenie przed wilgocią, atmosferaliami.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 ,max                                                                    0,95

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                                  20-30

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                     2

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                          98,2

- grubość warstwy mokrej, w µm                                                            10,2-20,4

- grubość warstwy suchej, w µm                                                                10-20

- zużycie teoretyczne przy grubości j.w.,  dm3 /m2                                  0,01-0,02

- zalecana  ilość warstw                                                                                 1-2

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                    150

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                              12

### Pokost lniany

Stosowanie:

- Podłoże : Powierzchnie drewniane lub drewnopodobne powinny być czyste, suche bez śladów tłuszczu i kurzu.

Powierzchnie tynków - suche i czyste. Sezonowanie świeżo wykonanych tynków powinno wynosić 4 tygodnie.

- Metody nakładania : Natrysk pneumatyczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny  15 s   (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC)

- Przygotowanie wyrobu: Przed użyciem pokost należy dokładnie wymieszać

Do pierwszego gruntowania rozcieńczyć benzyną do lakierów w stosunku 1:1.

Rozcieńczalnik :benzyna do lakierów

- Warunki malowania :

-  temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, o 3 oC wyższa od                   temperatury punktu rosy,

-  wilgotność względna powietrza najwyżej 85 ,

-  temperatura otoczenia: nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC przy wilgotności względnej pow. 65 5 oC :

stopień 2               -               24  h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC  -  24  h

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.