### Emalia ftalowa specjalna na metale lekkie               1.6

Symbol :                      PKWiU:  24.30.12-29.00-3X-XXXX-XX

KTM:  1313-169-7XXXX-XXX

Kolorystyka :               szeroka gama kolorów

Norma :                      PN-C-81901: 2002; rodzaj V B

Przeznaczenie:     Do ostatecznego malowania zagruntowanych lub nie zagruntowanych powierzchni metali lekkich i ich stopów (np. aluminium, duraluminium) i stali.

Charakterystyka ogólna :  Emalie ftalowe specjalne na metale lekkie charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, wysokim połyskiem (poza emaliami matowymi), dobrymi właściwościami mechanicznymi, dużą odpornością na działanie wody, olejów 
maszynowych i benzyny oraz odpornością na okresowe działanie podwyższonej do ok. 100°C temperatury.

## Własności wyrobu :

|  | ## z połyskiem | ## matowe |
| --- | --- | --- |
| ## gęstość wyrobu, g/cm3 , max - dla emalii: czarnej, czerwonej jasnej, granatowej, aluminiowej, szaro-srebrzystej; - dla pozostałych | 1,1 1,45 | 1,2 1,35 |
| ## lepkość handlowa, mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20  2 oC , s | ## 80 - 120 |  |
| ## zawartość części lotnych, % wag., max | ## 50 | ## 30 |
| ## zawartość części nielotnych, obj. | ## 45 - 54* | ## 42 – 57* |
| ## grubość warstwy mokrej, m | ## 60 – 70* | ## 50 – 70* |
| ## grubość warstwy suchej, m | ## 30 | ## 30 |
| ## zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3/m2 | ## 0,05 – 0,07* |  |
| ## zalecana ilość warstw | ## 1 - 2 |  |
| ## temperatura zapłonu , oC min | ## 23 |  |
| ## okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy | ## 12 |  |

* -  Parametry te  zależą  od koloru  wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.

Emalia ftalowa specjalna na metale lekkie

Stosowanie:

1. Podłoże :  Powierzchnie metalowe zagruntowane farbą ftalową schnącą na powietrzu lub bezpośrednio na metal odtłuszczony i oczyszczony do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1, 1996.

2.  Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel lub wałek.

Natrysk pneumatyczny:  lepkość robocza 25-35 s   (kubek Forda nr 4,  temp. 20  2 oC),

Natrysk hydrodynamiczny:

średnica dyszy                      0,23 - 0,33 mm (0,009 - 0,013")

ciśnienie na  dyszy                120 - 200 barów

3.  Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik :do wyrobów olejnych i ftalowych

PKWiU  24.30.22-79.10-10-0001-XX        KTM  1318-121-12010-6XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury :  jak wyżej

4.  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż  35 oC

5.  Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności  względnej powietrza 65  5 %, 
                 nie więcej niż:

stopień 1 - 10 h,

stopień 3 - 20 h,

w temp. 75±5 oC:

stopień  4 -  4 h

6.  Nakładanie kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC  -  po minimum 24 h

lub po ostygnięciu detali suszonych piecowo.

7.  Czas całkowitego wyschnięcia powłoki w temp.20  2 oC:   3 ÷ 4 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

- Poprzednie wymalowania:  Podkład ftalowy schnący na powietrzu na metale lekkie, farby

alkidowe (ftalowe) do gruntowania produkcji RAFIL.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.