### Emalia  ftalowa specjalna do ciągników                 1.9

Symbol :                    PKUiW:  24.30.12-29.00-26-XXXX-XX

KTM:  1313-162-791XX-XXX

Kolorystyka :            żółta, wg RAL 1003, 1006

Norma :                   ZN-81/MPCH-TF-2812

Przeznaczenie: Do ostatecznego, dekoracyjno-ochronnego malowania ciągników gąsienicowych, dźwigów, maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie, kopalniach, transporcie itp.

Charakterystyka ogólna : Emalie ze względu na ostre warunki eksploatacji: kopalnie, trudne warunki atmosferyczne posiada bardzo dobre własności mechaniczne i chemiczne, twardość i przyczepność.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3                                                                                                                1,15 - 1,25

- lepkość handlowa, mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC , s                              50 - 80

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                       46

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                            41,5

- grubość warstwy mokrej, m                                                                       85

suchej, m                                                                        35

- zużycie teoretyczne przy grubości 30,m dm3/m2                                     0,08

- zalecana ilość warstw                                                                                    2

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                     26

-okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                 6

### Emalia ftalowa specjalna do ciągników

Stosowanie:

- Podłoże : Podłoże stalowe zagruntowane farbą ftalową przeciwrdzewną szybkoschnącą produkcji  RAFIL SA .

2   Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny.

- natrysk  pneumatyczny  25 s  (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, w temp.20  2 oC)

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- średnica dyszy              0,23 - 0,33 mm ( 0,009 - 0,013" )

- ciśnienie na dyszy         120 - 200  barów

- Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania emalię należy dokładnie wymieszać  i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Rozcieńczalnik :do wyrobów ftalowo-karbamidowych

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX     KTM : 1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej

4  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy.

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5. Czas schnięcia : w temp.20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %

stopień 1, najwyżej     -      1 h

stopień 4, najwyżej     -    24  h

6. Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp. 20  2 oC - mokro na mokro po ok.5min. od                           nałożenia pierwszej warstwy.

7. Czas całkowitego dotwardzenia powłoki:  w temp. 20  2 oC   -nie krócej niż  3 dni .

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8. Poprzednie wymalowania: Farba ftalowa przeciwrdzewna szybkoschnąca

KTM: 1313-121-19XXX-XXX   produkcji RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać  zasad   i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2494/01/2000 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.