### Emalia  epoksydowa

EP -  140  -  dwuskładnikowa                            9.12

Symbol:      Składnik I  emalii  EP-140                    PKWiU  24.30.12-90.00-59-XXXX- XX

KTM   1317- 469-51XXX-XXX                    Składnik II   utwardzacz  do EP-140     PKWiU  24.30.22-15.70-84-XXXX- XX

KTM   1318-222-83060-5XX

lub utwardzacz poliamidowy     PKWiU 24.30.22-15.70-82-0004- XX

KTM   1318-222-82040-3XX

Kolorystyka:        szeroka gama kolorów.

Norma :              ZN/RAFIL - 2902 :1998, rodzaj A

Przeznaczenie: Do malowania zagruntowanych lub nie zagruntowanych powierzchni stalowych, stalowych fosforanowanych, ocynkowanych, ołowiowanych, metali lekkich i ich stopów (np. aluminium i duraluminium), elementów ceramicznych itp., eksploatowanych w uciążliwych warunkach atmosfery przemysłowej.

Charakterystyka ogólna : Uzyskane powłoki są elastyczne, dobrze przyczepne do podłoża, twarde, odporne na uderzenia, odporne na działanie wody, oleju silnikowego, benzyny i na okresowe działanie podwyższonej temperatury (do 250°C).

Własności wyrobu:

|  | Emalia EP- 140 składnik I | Mieszanina emalia + utw. |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, g /cm3, najwyżej | 1,4 |  |
| Lepkość handlowa (kubek Forda nr 4 w temp. 20  2oC), s: - dla emalii aluminiowej, - dla emalii khaki ciemnej półmatowej, - dla pozostałych emalii | 14 – 20 tiksotropia 15 - 22 |  |
| Zawartość części lotnych, % wag., max.: - dla emalii żółtej i czerwonej jasnej, - dla emalii czarnej i niebieskiej ciemnej, - dla emalii khaki ciemnej półmatowej, - dla pozostałych emalii | 60 55 35 47 |  |
| Zawartość części nielotnych, % obj. ok. | 28 - 42* |  |
| Grubość warstwy mokrej, w m | 60 - 70 |  |

Emalia epoksydowa  EP - 140

| Grubość warstwy suchej ,w m | 20 - 25 |  |
| --- | --- | --- |
| Zalecana ilość warstw | 2 - 3 |  |
| Zużycie teoretyczne przy grubości 30m , dm3/m2 | 0,06 - 0,07 |  |
| Temperatura zapłonu, min. oC | (-)1 | (-)1 |
| Okres gwarancji, miesięcy | 12 | - |

- -  Parametry te są różne zależnie od koloru wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.

Stosowanie

- Podłoże: Stalowe zagruntowane farbą epoksydową do gruntowania produkcji RAFIL SA lub nie zagruntowane odtłuszczone, oczyszczone do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO-8501--1, 1996.

- Metoda  nakładania: Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel, wałek.

-  natrysk pneumatyczny: 12 - 15 s (lepkość  robocza,  kubek Forda nr 4,  temp. 20  2 oC)

-  natrysk hydrodynamiczny:

- średnica dyszy:  0,18 - 0,28 mm(0,007 -0,011"),

- ciśnienie na dyszy:  120 - 200 barów.

3.  Przygotowanie emalii:   Składnik I wymieszać w opakowaniu i zmieszać ze składnikiem II (utwardzaczem) w proporcji:

|  | Wagowo* |  | Wagowo** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składnik I emalia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Składnik II utwardzacz: - do emalii EP-140, - do wyrobów epoksydowych poliamidowy | 33 - | - 23 | 43 - | - 30 |
| Składnik III pasta aluminiowa | - | - | 69 | 69 |

* dla emalii barwy białej, szarej jasnej, stalowej jasnej, szarej średniej, szarobłękitnej, błękitnej, szaroniebieskiej, zielonej, brązowej, khaki jasnej, khaki ciemnej półmatowej;

** dla emalii barwy żółtej, czerwonej jasnej, niebieskiej ciemnej, czarnej i aluminiowej; 
(w przypadku emalii aluminiowej po zmieszaniu składnika I (lakier) ze składnikiem II (utwardzacz) należy dodawać małymi porcjami przy intensywnym mieszaniu składnik III - pastę aluminiową, uprzednio zwilżoną niewielką ilością rozcieńczalnika do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania).

Mieszaninę pozostawić na około 2 godziny, po czym w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do lepkości roboczej. Czas przydatności do stosowania 72 h.

Rozcieńczalnik : do wyrobów  epoksydowych    PKWiU  24.30.22-79.30-25-0001                                     KTM 1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej.

Emalia epoksydowa  EP - 140

4. Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85%

## dobra wentylacja

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC

5.  Czas  schnięcia powłoki emalii EP-140:  w temp. 20  2oC i przy wilgotności względnej powietrza 55  5%

stopień 1      -     1 h

stopień 3      -     6 h

w temp.90  5oC                    stopień 7      -     2 h

6.   Czas do nakładania kolejnej warstwy:  w temp. 20  2  oC,

- co najmniej 3 h (dla natrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego),

- co najmniej 4 h (dla pędzla i wałka).

7.   Czas całkowitego dotwardzania powłoki : w temp. 20  2 oC, co najmniej       -     7dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać zasad                    i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. 
W przypadku specjalnych zastosowań    służymy dodatkowymi informacjami.