### Emalia  epoksydowa                                   9.13

##### EZ  -  79,  jednoskładnikowa

Symbol:               PKWiU  24.30.12-90.00-67-XXXX

KTM   1317-469-89990-0XX

Kolorystyka:        czarny

Norma :              ZN/RAFIL  -2902 :1999; rodzaj B

Przeznaczenie: Do antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, ołowiowanych, z metali lekkich (głównie aluminium 
i duraluminium) i ich stopów, z metali kolorowych oraz elementów ceramicznych, eksploatowanych w uciążliwych warunkach atmosfery przemysłowej.

Charakterystyka ogólna : Uzyskane powłoki są elastyczne, dobrze przyczepne do podłoża, twarde, odporne na uderzenia, odporne na działanie oleju silnikowego, benzyny, elektrolitów, wody, kwasów, zasad  i soli oraz okresowe działanie podwyższonej temperatury do 250°C.

Własności wyrobu:

Gęstość, g /cm3, najwyżej                                                                             1,3

Lepkość handlowa mierzona kubkiem

Forda nr 4 w temp. 20  2oC, s                                                                90 - 150

Zawartość części lotnych,  % wag., max                                                      66

Zawartość części nielotnych,  % obj. ok.                                                     27,8

Grubość  warstwy mokrej, w m                                                             90 - 110

Grubość  warstwy suchej ,w m                                                              25 - 30

Zużycie teoretyczne przy grubości 30m, dm3/m2                                       0,11

Zalecana ilość warstw                                                                                1 - 2

Temperatura zapłonu, min.  oC                                                                    26

Okres gwarancji, miesięcy                                                                           12

Emalia epoksydowa  EZ - 79

Stosowanie

- Podłoże : odtłuszczone i oczyszczone do stopnia  co najmniej Sa 2 wg PN-ISO-8501-1, 1996.

- Metoda  nakładania :

-  natrysk hydrodynamiczny:

średnica  dyszy                0,28  - 0,38mm (0,011-0,015"),

ciśnienie  na  dyszy         120 - 200 barów

-  natrysk pneumatyczny: 25 - 35 s  (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC),

- pędzel:  90 - 120 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC),

-  zanurzanie: 40 - 70 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC),

-  polewanie: 30 - 40 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC).

3.  Przygotowanie emalii : Przed malowaniem wyrób dokładnie wymieszać w opakowaniu 
i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Rozcieńczalnik : do wyrobów  epoksydowych    PKWiU  24.30.22-79.30-25-0001-XX

KTM  1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

- Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85%

## dobra wentylacja

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC

- Czas  schnięcia powłoki:

w temp. 180  5oC                  stopień 7       -    0,5 h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2  oC:

Kolejne warstwy nakładać po całkowitym ostygnięciu uprzednio wypalanej warstwy do temperatury otoczenia

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw 
i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać zasad                      i przepisów BHP i P. Poż zawarte w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5 – 25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. 
W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.