### Emalia epoksydowa do malowania                   9.18

### basenów kąpielowych

Wyrób dwuskładnikowy

Symbol               Składnik I  emalia                  PKWiU  24.30.12-90.00-50 -XXXX- XX

KTM     1317- 462-05XXX-XXX

Składnik II   utwardzacz          PKWiU  24.30.22 -15.70 -82- 0004

KTM     1318-222-82040-XXX

Kolorystyka:          szeroka gama kolorów, wg RAL  i według uzgodnień z klientem.

Obowiązująca norma :    PN - C – 81932 : 1997                 Składnik I

Przeznaczenie: Do malowania basenów kąpielowych, oczek wodnych.

Charakterystyka ogólna : Emalie epoksydowe do basenów kąpielowych tworzą szybkoschnące, twarde   i elastyczne powłoki, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie i uderzenia. Ponadto posiadają dużą odporność chemiczną  na działanie wody oraz środków chemicznych do uzdatniania i odkażania wody (siarczan glinu ,siarczan żelazawy ,węglan sodowy ,podchloryn sodowy, kwasy :siarkowy i solny ,aktywny węgiel pylisty ,chlor ,ozon ,itp.) Gotowa powłoka jest odporna na działanie  tych środków.

Własności wyrobu :

|  | Emalia -składnik I | Mieszanina |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, g /cm3, najwyżej | 1,3 | _ |
| Lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20  2 oC, s | 35 - 75 | _ |
| Zawartość części lotnych, % wag. ok. | 45 | _ |
| Zawartość części nielotnych, % obj. ok. | _ | 37 - 55* |
| Grubość warstwy mokrej, w m | _ | 55 - 80* |
| Grubość warstwy suchej ,w m | _ | 30 |
| Zużycie teoretyczne przy grubości 30m, dm3/m2 | _ | 0,05 - 0,08* |
| Zalecana ilość warstw | _ | 3 - 4 |
| Temperatura zapłonu, oC, co najmniej | 22 | _ |
| Okres gwarancji, miesięcy | 12 | _ |

*     -  Parametry te zależą od koloru wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.

Emalia epoksydowa do basenów kąpielowych

Stosowanie

- Podłoże : Suche podłoże betonowe po minimum 28 dniach dojrzewania winno być oczyszczone

z tłuszczu, szlamu cementowego i odpylone.

- Metoda  nakładania :

- natrysk hydrodynamiczny

- średnica dyszy                                 0,28 - 0,38 mm ( 0,011 - 0,015 ")

- ciśnienie   na  dyszy                         120 - 200  barów

- natrysk pneumatyczny:      18 - 22 s

( lepkość  robocza,  kubek Forda nr 4,  temp. 20  2 oC)

- wałek, pędzel:                     45 - 50 s

3. Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania należy: 3.1 Do opakowania                        zawierającego emalię ( w ilości 0,7 litra lub 7 litra, co stanowi 100% obj.) dodać zawartość opakowania z utwardzaczem (odpowiednio w ilości 0,3 litra lub 3 litry, co stanowi 40% obj.). 3.2 wymieszać dokładnie oba składniki do uzyskania jednorodnej masy i pozostawić do homogenizacji na ok. 30 min.*

3.3 zagruntować podłoże wyżej wymienioną kompozycją rozcieńczoną dodatkowo rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych w ilości ok. 20%,  3.4  po wstępnym podeschnięciu (ok. 4 godz.) pomalować zagruntowaną powierzchnię 3-4 krotnie, w odstępach 24 godzinnych, przygotowaną według p. 3.2 mieszanina.

*Czas przydatności mieszaniny do stosowania wynosi 8 godzin; po upływie tego czasu, mieszanina                   żeluje i staje się nieprzydatna do stosowania.

Rozcieńczalnik: do wyrobów epoksydowych   PKWIU  24.30.22-79.30-25-0001-XX

KTM  1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej

4.  Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

## dobra wentylacja

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC

5.  Czas  schnięcia powłoki : w temp. 20  2 oC i  przy wilgotności względnej powietrza 55  5 %

stopień 4     -     24  h

6.  Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC, min.   -      24 h ,       max   -  1 m-c

7.  Czas całkowitego dotwardzania powłoki : w temp. 20  2 oC, co najmniej       -     7 dni

Pełne własności użytkowe wymalowana powłoka uzyskuje po 14 dniach i wtedy można rozpocząć jej eksploatację (napełnić wodą basen).

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

**Nakładanie kolejnych warstw emalii po okresie dłuższym niż 30 dni winno być poprzedzone przeszlifowaniem powłoki drobnoziarnistym papierem ściernym, ewentualnie delikatnym jej przeszlifowaniem, po czym wysuszeniem       i odpyleniem. Powyższe czynności mają na celu poprawienie przyczepności międzywarstwowej emalii.

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać zasad                   i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe  : wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0582/03/2000 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.