# DREWEPOX                                     9. 3

### Lakier epoksydowy

.                                                    Wyrób dwuskładnikowy

Symbol :                    Składnik I    lakier                  PKWiU   24.30.12-90.00-12-0030-XX

KTM       1317- 412-15300-2XX

Składnik II  utwardzacz         PKWiU   24.30.22-15.70-85-0001-XX

KTM       1318-222-84010-4XX

Kolorystyka :            bezbarwny

Norma :                   ZN/RAFIL S.A.-2843:1998

Przeznaczenie:  Do malowania parkietów, podłóg drewnianych, boazerii i wewnętrznej stolarki budowlanej uprzednio zagruntowanej lakierem poliwinylowym.

Charakterystyka ogólna :  Utwardzona powłoka lakieru DREWEPOX  posiada wyjątkową trwałość. Gwarantowana trwałość przy eksploatacji w warunkach domowych wynosi 10 lat. Powłoka lakieru charakteryzuje się wysokim połyskiem, dużą odpornością na ścieranie, działanie wody i środków myjących oraz innych środków chemicznych.

## Własności wyrobu :

|  | Lakier -składnik I | Mieszanina |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, g /cm3, najwyżej | 1,05 | _ |
| Lepkość wg kubka Forda nr 4 mierzona w temp. 20  2 oC | 20 - 50 | _ |
| Zawartość części lotnych, % wag. ok. | 47 - 51 | 50 |
| Zawartość części nielotnych ,% obj. ok. | _ | 44 |
| Grubość warstwy mokrej, m | _ | 45 - 70 |
| Grubość warstwy suchej,m | _ | 20 - 30 |
| Zużycie teoretyczne przy grubości 30m, w dm3 /m2 | _ | 0,07 |
| Zalecana ilość warstw | _ | 2 - 3 |
| Temperatura zapłonu, oC, co najmniej | 31 | _ |
| Okres gwarancji, miesięcy | 12 | _ |
| # DREWEPOX # Lakier epoksydowy |  |  |

Stosowanie:

- Podłoże   :    Powierzchnia drewniana przeznaczona do malowania powinna być, gładka, czysta, odkurzona, sucha i zagruntowana lakierem poliwinylowym o symbolu               PKWiU 24.30.12-30.00-50-0000-XX    KTM  1317-711-17000-3XX.

- Metody nakładania : pędzel, wałek

- Przygotowanie lakieru: Wymieszać składniki oddzielnie, a następnie połączyć                      i wymieszać w następujących proporcjach:

|  | wagowo | opakowanie ( litry ) |
| --- | --- | --- |
| Skladnik I | 100 | 10 |
| Składnik II | 50 | 5 |

Mieszaninę pozostawić pod przykryciem na  1 h, a następnie rozpocząć malowanie.

Czas przydatności mieszaniny do stosowania w temp. 20°C wynosi 7 h.

Rozcieńczalnik : do wyrobów epoksydowych  i nitrocelulozowych                     PKWiU  24.30.22-79.30-30-0001-XX      KTM 1318-154-15010-6XX

4.   Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 70 %,

- temperatura otoczenia: nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i przy wilgotności  względnej powietrza 65  5 %

stopień 2    -         5   h

stopień 4    -         24  h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC   - 24  h

- Czas całkowitego dotwardzenia powłoki: w temp.20  2 oC  -  3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

- Poprzednie wymalowania:  lakier poliwinylowy do gruntowania drewna .

Pierwsza warstwa DREWEPOXU powinna być suszona przez min. 24 godz., przeszlifowana drobnym  papierem ściernym i dokładnie odkurzona. Następne warstwy lakieru należy nakładać w odstępach  24 godzinnych.

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki lakieru należy przestrzegać zasad  i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : posiada Atest Higieniczny  nr B 2323/96 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych .W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.