EPOKSYKOR  FC                                     9.5

#### Farba epoksydowa do gruntowania                                    szybkoschnąca, grubopowłokowa  na wilgotne podłoże ze śladami rdzy

Wyrób dwuskładnikowy

Symbol :       Składnik I          PKWiU   24.30.12-90.00-27-XXXX-XX

KTM   1317-429-13XXX-XXX

Składnik II         PKWiU  24.30.22-15.70-83-0004-XX

KTM   1318-222-83040-1XX                               poliamidowy T

Kolorystyka :    brązowy kasztanowy RAL 8015, czerwony tlenkowy, szary jasny RAL 7035,             niebiesko-szary RAL 7031 lub wg uzgodnień z klientem

Obowiązująca norma:    ZN/RFFiL.S.A.-2870:1998

Przeznaczenie: Do gruntowania nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych,   aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powierzchni eksploatowanych  w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie.  Zaleca się jako warstwa podkładowa do zabezpieczeń antykorozyjnych w systemie epoksydowo-poliuretanowym, epoksydowo-poliwinylowym i epoksydowym. Farba przeznaczona jest szczególnie dla przemysłu chemicznego, hutniczego, petrochemicznego i energetyki.

Charakterystyka ogólna: EPOKSYKOR jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową zawierającą pigment o działaniu antykorozyjnym (fosforan cynku). Powłoka farby jest matowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, o bardzo dobrych własnościach mechanicznych i chemicznych. Jest odporna na działanie wody, elektrolitów kwaśnych i zasadowych, rozpuszczalników, ropy naftowej i paliw płynnych.  Farba toleruje ślady rdzy i wilgoci na podłożu. Gotowe powłoki można eksploatować w temperaturach podwyższonych do 150oC.

Własności wyrobu:

|  | Farba - składnik I | Mieszanina |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, g/cm3 max | 1,55 | - |
| Konsystencja | tiksotropowa | - |
| Zawartość części lotnych, % wag., max | 34 | - |
| Zawartość części nielotnych, % obj. | - | 54 - 55 |
| Grubość powłoki mokrej, m | - | 200 |
| Grubość powłoki suchej, m | - | 100 |
| Zużycie teoretyczne przy grubości 100m, w dm3/m2 | - | 0,20 – 0,21 |
| Zalecana ilość warstw | - | 1 - 2 |
| Temperatura zapłonu, min oC | 3 | - |
| Okres gwarancji, miesięcy | 6 | - |

EPOKSYKOR  FC

Farba epoksydowa do gruntowania

szybkoschnąca, grubopowłokowa na wilgotne podłoże ze śladami rdzy

Stosowanie :

1. Podłoże : Należy odtłuścić i oczyścić do stopnia Sa 2 ½ wg  PN-ISO 8501-1, 1996. W środowisku mniej agresywnym powierzchnie można  oczyścić  do stopnia St 3 wg  PN-ISO 8501-1.

2. Metoda nakładania :

- natrysk hydrodynamiczny

średnica dyszy                                   0,33  -  0,53 mm ( 0,013 - 0,021")

ciśnienie na dyszy                         150 - 300 barów

ilość wprowadzanego rozcieńczalnika 0 - 5% obj.

##### - wałek : ilość wprowadzanego rozcieńczalnika do 20% obj.; aplikacja wałkiem daje efekt „strukturki”

- pędzel : ilość wprowadzanego rozcieńczalnika do 20% obj. - w przypadku poprawek, wyrabiania   konstrukcji (otwory, spawy, nity, śruby, krawędzie i inne) lub małych powierzchni

wałek, pędzel – nakładanie farby w kilku warstwach celem uzyskania wymaganej grubości

3. Przygotowanie farby : Wymieszać składniki oddzielnie, a następnie połączyć i wymieszać, najlepiej mieszadłem mechanicznym, w następujących proporcjach:

|  | wagowo | opakowanie (litry) |
| --- | --- | --- |
| Składnik I | 100 | 13 |
| Składnik II | 26 | 4 |

Mieszaninę pozostawić pod przykryciem na około 1 h. Czas przydatności mieszaniny do stosowania   temp.20 oC wynosi  8 godz. i ulega skróceniu wraz ze wzrostem temperatury.

Rozcieńczalnik : do wyrobów epoksydowych  PKWiU 24.30.22-79.30-25-0001-XX                                                                       KTM 1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury :  jak wyżej

## 4. Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC  i nie wyższa niż  35 oC, i o 3 oC wyższa od   temperatury punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 95 %

## dobra wentylacja.

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5. Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %

stopień 1  co najwyżej   -     2  h

stopień 6   co najwyżej    -    11 h

6. Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2  oC  min.  -   5 h,     max 3 m-ce

7. Czas całkowitego dotwardzenia powłoki : w temp. 20  2  oC co najmniej      -    7 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8. Następne wymalowania : W zależności od przeznaczenia, konstrukcji i warunków eksploatacji:

-  farba epoksydowa międzywarstwowa EPOKSYKOR Mio + emalie epoksydowe                   chemoodporne

-  emalie poliuretanowe RADOPUR

-  emalie poliwinylowe RADOWIL  E

Zalecana grubość  w/w zestawów lakierniczych  produkcji RAFIL  SA na sucho  powinna wynosić         ok. 260 - 280 m.

Grubość ta może być różna w indywidualnych przypadkach w zależności  od agresywności korozyjnej środowiska eksploatacji powłok.

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

### Informacje dodatkowe : posiada Atest Higieniczny PZH nr 3/B-1276/97, Aprobatę Techniczną IBDiM nr AT/97-03-0295 oraz Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5200/2001.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.