EPOKSYKOR   AL                                     9.7

#### Farba epoksydowa do gruntowania                         szybkoschnąca, grubopowłokowa

Wyrób dwuskładnikowy

Symbol :       Składnik            PKWiU  24.30.12-90 00-27-0095-XX

KTM   1317-429-13950-0XX

Składnik II         PKWiU  24.30.22-15.70-83-0004-XX

KTM   1318-222-83040-1XX                                   poliamidowy T

Kolorystyka :                  szary - metaliczny.

Obowiązująca norma:    ZN-/RFFiL.S.A.-2870:1998

Przeznaczenie:     Do gruntowania nowych konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, żeliwnych oraz renowacji starych powierzchni eksploatowanych w atmosferze przemysłowej, miejskiej, morskiej i nadmorskiej oraz w środowisku agresywnym chemicznie, szczególnie w środowisku alkalicznym i kwaśnym. Zaleca się jako warstwa podkładowa do zabezpieczeń antykorozyjnych w systemie epoksydowym, epoksydowo-poliuretanowym, epoksydowo-poliwinylowym. Farba przeznaczona jest szczególnie dla przemysłu chemicznego, hutniczego, petrochemicznego i energetyki.

Charakterystyka ogólna: EPOKSYKOR jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową zawierającą pigment o działaniu antykorozyjnym. Powłoka farby jest matowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, o bardzo dobrych własnościach mechanicznych                          i chemicznych. Jest odporna na działanie wody,  rozpuszczalników, ropy naftowej i paliw płynnych.  Gotowe powłoki można eksploatować w temperaturach podwyższonych do 160 oC.

Własności wyrobu z utwardzaczem (mieszaniny) :

|  | Farba - składnik I | Mieszanina |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, g/cm3 | 1,75 | - |
| Konsystencja | tiksotropowa | - |
| Zawartość części lotnych, % wag. | 33 | - |
| Zawartość części nielotnych, % obj. | - | 46 |
| Grubość powłoki mokrej, m | - | 220 |
| Grubość powłoki suchej, m | - | 100 |
| Zużycie teoretyczne przy grubości 100m, w dm3/m2 | - | 0,22 |
| Zalecana ilość warstw | - | 1 - 2 |
| Temperatura zapłonu, oC, co najmniej | 3 | - |
| Okres gwarancji, miesięcy | 6 | - |

###### EPOKSYKOR AL

###### Farba epoksydowa do gruntowania

szybkoschnąca, grubopowłokowa

Stosowanie :

1.  Podłoże : Należy odtłuścić a następnie poddać obróbce strumieniowo-ściernej i oczyścić co najmniej do stopnia  Sa 2 1/2 wg  PN-ISO 8501-1, 1996.  W środowisku mniej agresywnym powierzchnie można  oczyścić  do stopnia St 3 wg  PN-ISO 8501-1.

2.  Metoda nakładania :

##### - natrysk hydrodynamiczny

##### średnica dyszy                          0,38 - 0,58 mm(0,015 -0,023")

ciśnienie na dyszy                         150  - 300 barów

ilość wprowadzanego rozcieńczalnika 0 - 5% obj.

- wałek : ilość wprowadzanego rozcieńczalnika do 20% obj.; aplikacja wałkiem daje efekt „strukturki”

- pędzel : ilość wprowadzanego rozcieńczalnika do 20% obj.- w przypadku poprawek, wyrabiania konstrukcji (otwory, spawy,  nity, śruby, krawędzie i inne ) lub małych powierzchni;

pędzel, wałek - farbę należy nakładać w kilku warstwach celem uzyskania wymaganej grubości.

3. Przygotowanie farby : Wymieszać składniki oddzielnie, a następnie połączyć i wymieszać,   najlepiej mieszadłem mechanicznym, w następujących proporcjach:

|  | wagowo | opakowanie ( litry ) |
| --- | --- | --- |
| Składnik I | 100 | 13 |
| Składnik II | 20 | 4 |

Mieszaninę pozostawić pod przykryciem na około 1 h. Czas przydatności mieszaniny do stosowania w 20 oC wynosi  8h i ulega skróceniu wraz ze wzrostem temperatury.

Rozcieńczalnik : do wyrobów epoksydowych  PKWiU 24.30.22-79.30-25-0001-XX

KTM 1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4.  Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC  i nie wyższa niż  35 o C, i o 3 o C wyższa od temperatury punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej  85 %

## dobra wentylacja.

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %

stopień 3   co najwyżej            -               1  h

stopień 6   co najwyżej            -               8  h

6.  Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2  oC min.  -    5  h,           max  -    1  m-c

7.  Czas całkowitego dotwardzenia powłoki : w temp. 20  2  oC co najmniej   -    7 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8.  Następne wymalowania : W zależności od przeznaczenia, konstrukcji i warunków eksploatacji:

- farba epoksydowa międzywarstwowa EPOKSYKOR Mio + emalie epoksydowe chemoodporne

- emalie poliuretanowe RADOPUR

- emalie poliwinylowe RADOWIL  E

Zalecana grubość  w/w zestawów lakierniczych   produkcji RAFIL  SA  na sucho  powinna wynosić ok. 260 - 280 m.

Grubość ta może być różna w indywidualnych przypadkach w zależności  od agresywności korozyjnej środowiska eksploatacji powłok.

Warunki BHP i P.Poż.:  Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad           i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

### Informacje dodatkowe : posiada Atest Higieniczny PZH nr 3/B-1276/97, Aprobatę Techniczną IBDiM                                          nr AT/97-03-0295 oraz Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-5200/2001.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.