##### RADOWIN - tix                                 12.10

### Gruntoemalia poliwinylowa tiksotropowa

Symbol :                 PKWiU  24.30.12-30.00-74-XXXX-XX

KTM   1317-754-95XXX-XXX

Kolorystyka:          według  RAL lub  według uzgodnień.

Norma :                   ZN/RAFIL - 2914:2001

Przeznaczenie: Gruntoemalia poliwinylowa RADOWIN-tix przeznaczona jest do antykorozyjnego  zabezpieczenia powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych, narażonych na działanie atmosfery przemysłowej. Nadaje się również do renowacji starych powłok np. epoksydowych i poliwinylowych.

Charakterystyka ogólna :   Gruntoemalia  jest  wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki

o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, chemo- i wodo- odporne, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczne i odporne mechanicznie, odporne na działanie atmosfery przemysłowej.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                    1,38

###### - konsystencja                                                                                       tiksotropowa

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                     43

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                          38

- grubość warstwy  mokrej, m                                                               210 - 320

suchej, m                                                                 80 - 120

- zużycie teoretyczne przy grubości jw. m, dm3/m2                             0,24 - 0,36

- zalecana ilość warstw                                                                                 1

- temperatura zapłonu , oC co najmniej                                                        21

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                             6

#### RADOWIN-tix

#### Gruntoemalia poliwinylowa tiksotropowa

Stosowanie:

1. Podłoże   : Powierzchnie  przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, odtłuszczone i bez śladów korozji, oczyszczone do stopnia co najmniej Sa 2. Powierzchnie blachy ocynkowanej dobrze jest przemyć wodnym roztworem łagodnego środka myjącego z dodatkiem 2-10% amoniaku, a następnie spłukać wodą i wysuszyć. Stare spękane powłoki należy usunąć, a powierzchnię starannie oczyścić.

- Metody nakładania :.Natrysk hydrodynamika, pędzel, wałek.

- natrysk hydrodynamiczny:

średnica dyszy                     0,38 - 0,53 mm (0,15 - 0,21” )

ciśnienie na końcu dyszy     200 - 300 barów

3. Przygotowanie farby : Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie            wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik :  do wyrobów poliwinylowych

PKWiU 24.30.22-79.30-65-0001-XX    KTM  1318-157-35010-0XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4 .Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

- temperatura otoczenia  nie niższa niż 10 oC i nie wyższa niż  35 oC

5. Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej  powietrza 65  5 %

dla grubości 80 µm:                    dla grubości 100 µm:               dla grubości 120 µm:

stopień 3    -    2,5  h                    stopień 3    -    3  h                    stopień 3    -      4  h

stopień 6    -    7,5   h                   stopień 6    -    8  h                    stopień 6    -    10  h

- Czas całkowitego dotwardzania  powłoki :   w temp. 20  2 oC    -    48 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż.  :     Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0060/02/2001 wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-5215/2001.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.