# Lakier poliwinylowy do celów specjalnych              12.2

Symbol :                     PKWiU  24.30.12-30.00-54-0099-XX

KTM  1317-711-54990-2XX

#### Kolorystyka :              czarny matowy

Norma :                     ZN-80/MPCh-TF-2808

Przeznaczenie:   Do  malowania powierzchni metalowych w tym sprzętu o specjalistycznym przeznaczeniu.

Charakterystyka ogólna :  Lakier tworzy powłoki szybkoschnące, dobrze przyczepne do podłoża, bardzo elastyczne o dużej odporności na ścieranie. Cechą charakterystyczną wyrobu jest odporność na szybkie zmiany temperatury.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                      0,91

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                          15 - 19

- zawartość części lotnych, % wag. ,.max                                                   84,5

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                           8,3

- grubość warstwy mokrej, m                                                                 180 - 300

suchej, m                                                                   15 - 25

- zużycie teoretyczne przy grubości  jw.,  dm3 /m2                                  0,18 - 0,30

- zalecana ilość warstw                                                                                  2 - 3

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                      8

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                6

###### Lakier poliwinylowy do celów specjalnych

Stosowanie:

1.  Podłoże   : Stalowe  odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996 lub stalowe fosforanowane.

- Metody nakładania :  Natrysk pneumatyczny, pędzel, zanurzenie.

- Przygotowanie lakieru :  Wyrób gotowy do malowania.

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : do lakierów poliwinylowych           PKWiU  24.30.22-79.30-85-0001-XX            KTM   1318-157-99010-6XX

4.  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury   punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,

- temperatura otoczenia nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż  30 oC

- Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %

.                                                         podsuszanie                       -       15- 20 min

w temp. 145 - 175  5 oC  stopień 7             -          1 h

6.   Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC     -    5 - 10 min

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.