##### RADACH                                        12.4

### Farba poliwinylowa nawierzchniowa

Symbol :                 PKWiU  24.30.12-30.00-68-XXXX-XX

KTM   1317-754-15XXX-XXX

Kolorystyka :         czerwona jasna, czerwona tlenkowa, popielata, zielona, brązowa

i wg  uzgodnień  z klientem

Norma :                 PN - C - 81903 - 2002, rodzaj III B

Przeznaczenie:  Farba RADACH przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni  stalowych, stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowanych, aluminiowych, betonu, drewna i materiałów drewnopodobnych. Nadaje się również do renowacji starych powłok. Zalecana jest szczególnie do malowania dachów, rynien, parapetów.

Charakterystyka ogólna: Farba RADACH jest wyrobem tworzącym szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, wodoodporne, odporne na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczne i odporne mechanicznie.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                   1,3

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                          60 - 100

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                    60

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                      26÷30

- grubość warstwy  mokrej, m                                                               85÷135

suchej, m                                                                25÷35

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3/m2                                  0,11

- zalecana ilość warstw                                                                               2÷3

- temperatura zapłonu , oC co najmniej                                                       26

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                            24

##### RADACH

#### Farba poliwinylowa nawierzchniowa

Stosowanie:

- Podłoże: Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, odtłuszczone i bez śladów korozji. Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodą 
z niewielkim dodatkiem łagodnego środka myjącego (np. płynu do mycia naczyń), 
a następnie spłukać wodą i wysuszyć. Stare spękane powłoki należy usunąć, 
a powierzchnię starannie oczyścić. W przypadku pierwszego malowania podłoża o dużej porowatości (tynki, beton), podłoże należy zagruntować, tzn. pomalować farbą RADACH rozcieńczoną dodatkiem do 20% rozcieńczalnika.

- Metody nakładania : Natrysk pneumatyczny, hydrodynamiczny, pędzel, wałek.

Natrysk pneumatyczny: lepkość robocza 30 s (kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC),

Natrysk hydrodynamiczny:

średnica dyszy                             0,28 – 0,38 ( 0,011 – 0,015”)

ciśnienie na dyszy                        120 – 200 barów

- Przygotowanie farby : Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik:  do wyrobów poliwinylowych RADACH

PKWiU 24.30.22-79.30-68-0001-XX    KTM  1318-157-35040-5XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury: jak wyżej

4 .Warunki malowania:

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od

temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- temperatura otoczenia  nie niższa niż 10 oC i nie wyższa niż  35 oC.

5. Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej  powietrza 65  5 %

stopień 1    -    0,5  h

stopień 3    -      1   h

stopień 4    -      6   h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20  2 oC, min.    -    6 h

- Czas całkowitego wyschnięcia powłoki:   w temp. 20  2 oC    -   24 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż.  :     Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : posiada Atest Higieniczny PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.