# RENOLAK EXTRA                                  1.1

### Lakier ftalowy bezbarwny

Symbol :                   PKWiU  24.30.12-29.00-38-0000-XX

KTM  1313-211-86000-9XX

#### Kolorystyka:            bezbarwny

Norma :                    PN -C - 81800 : 1998; rodzaj III

Przeznaczenie: Do malowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń powierzchni                             drewnianych, drewnopodobnych ( z wyjątkiem podłóg) oraz metalowych.

Charakterystyka ogólna :  Powłoka lakieru charakteryzuje się dużym połyskiem, dobrą odpornością  na działanie wody, środków myjących i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                   0,98

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                                60 -100

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                    50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                          49

- grubość warstwy mokrej, m                                                                    60

suchej, m                                                                 20 - 25

- zużycie teoretyczne przy grubości j.w.,  dm3 /m2                                0,04 - 0,05

- zalecana  ilość warstw                                                                                  2

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                     25

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                              12

# RENOLAK EXTRA

### Lakier ftalowy bezbarwny

Stosowanie:

- Podłoże   :   Powierzchnia drewniana czysta , sucha i najlepiej uprzednio zagruntowana pokostem lnianym lub lakierem poliwinylowym do gruntowania. Przedmioty metalowe powinny być dokładnie oczyszczone  z rdzy i odtłuszczone .

- Metody nakładania : Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.

- natrysk pneumatyczny  20-25 s   (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2oC)

- Przygotowanie lakieru: Przed przystąpieniem do malowania lakier można w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik :do wyrobów olejnych i ftalowych PKWiU 24.30.22-79.10-10-0001-XX              KTM  1318-121-12010-6XX

- Warunki malowania :

-  temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, o 3 oC wyższa od                   temperatury punktu rosy,

-  wilgotność względna powietrza najwyżej 85 ,

-  temperatura otoczenia: nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 55 5%

stopień 1   -       6 h

stopień 4   -     24  h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC  -ok.  -   24  h

- Czas całkowitego dotwardzenia powłoki: w temp.20  2 oC   najmniej  -  3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8. Poprzednie wymalowania: pokost lniany, lakier poliwinylowy do gruntowania.

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : posiada Atest Higieniczny nr 212/B-141/93 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.