# RAFAKOR  M                                      1.11

### Farba alkidowa barierowa

Symbol :               PKWiU: 24.30.12-29.00-42-XXXX-XX

KTM: 1313-231-27XXX-XXX

Kolorystyka :            oliwkowa,  srebrno -szara. RAL 7001

Norma :                     ZN/ RAFIL SA -2876:1998

Przeznaczenie:  Farbę alkidową  należy  stosować do malowania  powierzchni stalowych jako międzywarstwę  zapewniającą  dużą  szczelność  powłoki, dzięki obecności płytkowego pigmentu barierowego .

Charakterystyka ogólna : Międzywarstwa zapewnia dużą szczelność powłoki, dzięki obecności płytkowego pigmentu barierowego. Uzyskane powłoki są elastyczne, odporne na działanie mgły solnej i okresowe działanie temperatury do 150 C. Posiadają  dobre  własności  mechaniczne i chemiczne.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3                                                                      1,6 - 1,7

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 6

temp 20±2 oC, s, co najmniej                                  50

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                 30

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                      50

- grubość warstwy mokrej, m                                                             80 - 100

suchej, m                                                             40 - 50

- zużycie teoretyczne przy grubości 40 m, dm3 /m2                               0,08

- zalecana ilość warstw                                                                             1

- temperatura zapłonu , oC                                                                       23

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                          6

# RAFAKOR  M

Farba alkidowa barierowa

Stosowanie:

- Podłoże   : Stalowe  zagruntowane farbą Rafakor P:  KTM  1313-121-18XXX-XXX

PKWiU:  24.30.12-25.00-08-XXXX-XX

- Metody nakładania :  natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny 20 - 28 s ( lepkość robocza, kubek Forda nr 4,

w temp. 20  2 oC).

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- średnica dyszy           -       0,33  -0,53 mm (0,013 -0,021")

- ciśnienie   na dyszy    -       150 - 300 barów

- Przygotowanie farby : Przed przystąpieniem do malowania farbę wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Rozcieńczalnik : do wyrobów ftalowo-karbamidowych

PKWiU: 24.30.22-79.10-20-0001-XX      KTM: 1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury :  jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC,i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- dobra wentylacja.

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 C i nie wyższa niż 35 C.

- Czas schnięcia : w temp. 20 oC  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 55  5 %

stopień  3  -          7 h

#### stopień  6  -         24 h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC, około   -    24 godz.

lub   mokro na mokro.

- Czas całkowitego dotwardzenia  powłoki : w temp. 20  2 oC, około  -   3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

- Poprzednie  wymalowania : farba  Rafakor P  symbol KTM  1313-121-18XXX-XXX                  produkcji RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż.: Ze względu na lotne i palne składniki farby należy przestrzegać  zasad i przepisów BHP i P. Poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0430/03/2000 wydany      przez Państwowy Zakład Higieny.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.