# Lakier ftalowy 92 A                                1.14

Symbol :                   PKWiU  24.30.12-29.00-02-0030-XX

KTM     1313-119-96300-5XX

#### Kolorystyka:            bezbarwny

Norma :                    ZN/RAFIL-2918:2001

Przeznaczenie:  Do malowania powierzchni metalowych, drewnianych i drewnopochodnych,         jako lakier ogólnego stosowania, a także do zastosowań specjalnych, np. malowanie sprzętu wojskowego ( po wykonaniu odpowiednich badań aplikacyjnych).

Charakterystyka ogólna :  Powłoka lakieru jest gładka ( bez pomarszczeń i chropowatości ), elastyczna, twarda i odporna na działanie czynników mechanicznych.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 ,max                                                                    1,05

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                                75 -100

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                     50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                         48,7

- grubość warstwy mokrej, m                                                                 40 - 50

suchej, m                                                                 20 - 25

- zużycie teoretyczne przy grubości j.w.,  dm3 /m2                                0,04 - 0,05

- zalecana  ilość warstw                                                                                  2

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                     23

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                              12

### Lakier ftalowy 92 A

Stosowanie:

- Podłoże : Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być odtłuszczone i oczyszczone co najmniej do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1, 1996.

- Metody nakładania : Natrysk pneumatyczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny  15-25s   (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC)

- pędzel   75 - 100 s

- Przygotowanie lakieru: Przed przystąpieniem do malowania lakier można w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik :do wyrobów ftalowo - karbamidowych:

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX    KTM  1318-124-01010-0XX

- Warunki malowania :

-  temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, o 3 oC wyższa od                   temperatury punktu rosy,

-  wilgotność względna powietrza najwyżej 85 ,

-  temperatura otoczenia: nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia : w temp. 60  2 oC :

stopień 4, najwyżej        -         6  h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC  -  48  h

lub   „mokro na mokro”

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy przestrzegać zasad i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.