### RAFOLUKS                                       1.17

### Emalia ftalowa renowacyjna

.

Symbol :              PKWiU:   24.30.12-29.00-28-XXXX-XX

KTM:   1313-162-79XXX-XXX

Kolorystyka :      pomarańczowa ciemna RAL 2011, brązowa, szara ciemna lub wg uzgodnień z klientem

Norma :             ZN – 95 / MP – FL – PROJ.

Przeznaczenie: Do nawierzchniowego malowania konstrukcji stalowych zagruntowanych uprzednio farbami ftalowymi, a także do malowania powierzchni stalowych fosforanowanych i cynkowanych, drewnianych i drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok. Szczególnie zalecana jest do ochronno-dekoracyjnego malowania elementów maszyn drogowych, pojazdów asenizacyjnych, sprzętu przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i sprzętu rolniczego.

Charakterystyka ogólna : Farba wysycha w temperaturze otoczenia  tworząc powłoki              o dobrych własnościach mechanicznych i chemicznych, elastyczne, dobrze przyczepne do podłoża stalowego i powłoki gruntowej, w zestawie z podkładem przeciwrdzewnym odporne na działanie czynników atmosferycznych, olejów silnikowych, substancji organicznych i temperaturę do 80°C.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                1,35

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                   60 - 100

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                 48

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                   42 - 44

- grubość warstwy mokrej, m                                                             83 - 79

suchej, m                                                                 35

- zużycie teoretyczne przy grubości 40 m, dm3 /m2                              0,07

- zalecana ilość warstw                                                                              2

- temperatura zapłonu , oC                                                                        21

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                           6

# RAFOLUKS

# Emalia  ftalowa  renowacyjna

Stosowanie:

- Podłoże : Powierzchnie stalowe zagruntowane farbą ftalową przeciwrdzewną produkcji  RAFIL SA powinny być dokładnie odtłuszczone, suche i czyste, a w przypadku malowania bezpośrednio na podłoże stalowe winno być ono uprzednio pokryte warstwą fosforanów lub ocynkowane. W przypadku powłok eksploatowanych w środowisku o średnim lub niskim zagrożeniu korozyjnym dopuszczalne jest nanoszenie emalii RAFOLUKS bezpośrednio na podłoże stalowe dokładnie odtłuszczone i oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg PN ISO 8501-1; 1996.

- Metody nakładania :  natrysk pneumatyczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny 25 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC ).

- Przygotowanie farby :Przed przystąpieniem do malowania wyrób wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik : do farb i emalii schnących w piecu RF-04 (  rozcieńczalnik do wyrobów ftalowo – karbamidowych ).

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX      KTM  1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury :  jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC, i o 3 oC wyższa od    temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- dobra wentylacja,

- temperatura otoczenia: nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż 35 oC

- Czas schnięcia : w temp. 20 oC  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5%

stopień  1, max     -         1 h

#### stopień  4, max     -        24 h

6.  Czas do nakładania kolejnej powłoki : w temp. 20  oC

„ mokro na mokro” (zachowując 4 minutowy odstęp czasu).

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

7. Czas całkowitego dotwardzenia powłoki: w temp. 20±2°C, co najmniej    -    7 dni

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki farby należy przestrzegać  zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.