##### GRUNTOEMALIA                              1.18

### na rdzę

Symbol :       PKWiU:  24.30.12-29.00-17-XXXX-XX

KTM:  1313-129-09XXX-XXX

Kolorystyka : czerwony tlenkowy, szary krzemowy, błękitny RAL 5015, zielony sygnałowy,

pomarańczowy lub wg uzgodnień z Klientem

Norma :    PN - C - 81901 : 2002; rodzaj V B

Przeznaczenie:  Do antykorozyjnego, jednowarstwowego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych, drewna i materiałów drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok. Nie wymaga gruntowania. Stanowi samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne w środowiskach korozyjnych od C1 do C3, określonych normą ISO 12944-2. Nadaje się do stosowania na zewnątrz 
i wewnątrz pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej, 
w tym w obiektach szpitalnych i oświatowych; usługowych i przemysłowych, 
w tym przemysłu spożywczego - wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany bezpośredni kontakt z żywnością.

Charakterystyka ogólna : Gruntoemalia na rdzę jest wyrobem alkidowym i charakteryzuje się krótkim czasem wysychania. Tworzy półmatowe, dobrze przyczepne do podłoża, elastyczne, dobrze kryjące powłoki o dobrych własnościach mechanicznych i dużej odporności na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mgły solnej i wody.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3, max                                                                 1,5

- lepkość handlowa, wg Forda nr 4, w temp. 20  2 oC, s                   80 -150

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                   40 - 47

- grubość warstwy  mokrej, m                                                            75 - 110

suchej, m                                                            35 - 45

-  zużycie teoretyczne przy grubości 40 m, dm3 /m2                        0,09 - 0,1

-  zalecana ilość warstw                                                                             1

-  temperatura zapłonu , oC                                                                       23

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                         18

##### GRUNTOEMALIA  na  rdzę

Stosowanie:

1. Podłoże : Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, dokładnie odtłuszczone i starannie oczyszczone (w przypadku powierzchni stalowych do stopnia Sa 2 lub St 3 wg PN-ISO 8501-1, 1996).

W przypadku renowacji stare, dobrze przyczepne do podłoża powłoki należy - w celu

uzyskania jak najlepszej przyczepności gruntoemalii - delikatnie przeszlifować

papierem ściernym, a następnie odpylić. Stare, słabo przyczepne i łuszczące się

powłoki należy usunąć.

- Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, wałek, pędzel .

- natrysk pneumatyczny - lepkość robocza: 20-30 s (kubek Forda nr 4, temp.20 2 oC),

Parametry natrysku hydrodynamicznego :

średnica dyszy:                     0,28 - 0,38mm ( 0,011 - 0,015" )

ciśnienie na dyszy:               120 - 200 barów

3. Przygotowanie farby : Przed  przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik :. do wyrobów ftalowo-karbamidowych

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX      KTM 1318-124-01010-0XX do wyrobów olejnych i ftalowych

PKWiU 24.30.22-79.10-10-0001-XX    KTM  1318-124-12010-6XX,

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4 . Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu   rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 95 %

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC.

5. Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 55±5%

stopień 1  -  najwyżej  5 h

stopień 3  -  najwyżej 11 h

stopień 6 -   najwyżej 24 h

7. Czas całkowitego wyschnięcia powłoki w temp.20  2 oC:   4 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury,wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i P. Poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.