# RENOLAK EXTRA                                 1.2

### Emalia  ftalowa ogólnego stosowania biała

Symbol :                    PKWiU  24.30.12-29.00-23-0001-XX

KTM   1313-161-88010-0XX

Kolorystyka :             biała

Norma :                  PN-C-81607: 1998, rodzaj I

Przeznaczenie:  RENOLAK EXTRA przeznaczony jest do malowania i renowacji sprzętu gospodarstwa domowego, stolarki budowlanej, lamperii, mebli, elementów drewnopodobnych i metalowych.

Charakterystyka ogólna :  RENOLAK  EXTRA  tworzy śnieżnobiałe, ochronno- dekoracyjne  powłoki o wysokim połysku, odporne na żółknięcie, na okresowe działanie wody, środków myjących oraz niekorzystnych czynników atmosferycznych.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 ,  max                                                                 1,25

- lepkość handlowa, mierzona kubkiem

Forda nr 4 w temp. 20  2, s                                                                80 - 120

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                    40

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                         51

- grubość warstwy  mokrej, m                                                                  60

suchej, m                                                                   30

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m,  dm3/m2                                0, 06

- zalecana ilość warstw                                                                              1 - 2

- temperatura zapłonu , oC co najmniej                                                       26

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                            16

# RENOLAK EXTRA

### Emalia  ftalowa ogólnego stosowania biała

Stosowanie:

1. Podłoże   :   Powierzchnia drewna winna być czysta, odkurzona, sucha. 
Stare spękane powłoki usunąć, powierzchnię oczyścić i odtłuścić. 
Podłoże metalowe powinno być przed malowaniem oczyszczone i odtłuszczone oraz zagruntowane farbą podkładową antykorozyjną.

- Metody nakładania : Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.

Natrysk pneumatyczny: lepkość  robocza 20 – 30 s (kubek Forda nr 4,  temp. 20  2 oC).

- Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik :do wyrobów olejnych i ftalowych

PKWiU 24.30.22-79.10-10-0001-XX       KTM  1318-121-12010-6XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- temperatura otoczeni nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC

- Czas schnięcia :w temp. 20  2 oC i wilgotności względnej powietrza 55  5 %

stopień 1     -        5 h

stopień 2     -        8 h

stopień 3     -      12 h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC, co najmniej   -    12  h

- Czas całkowitego wyschnięcia powłoki: w temp.20  2 oC, co najmniej   -     4 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków

wentylacji, ilości warstw i grubości  powłoki.

- Poprzednie wymalowania: nie wymagane; w przypadku powierzchni metalowych farby

ftalowe do gruntowania produkcji RAFIL.

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać  zasad  i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.