##### Farba ftalowa                                      1.3

### do gruntowania ogólnego stosowania                                                                     (na wilgotne podłoże ze śladami rdzy)

Symbol :                       PKWiU:  24.30.12-29.00-06-XXXX-XX

KTM:  1313-121-18XXX-XXX

Kolorystyka :             czerwony tlenkowy lub wg uzgodnień.

Norma :                     PN - C - 81901 : 2002; rodzaj IIB

Przeznaczenie:  Do gruntowania konstrukcji stalowych, przedmiotów metalowych, drewnianych, drewnopodobnych pod emalie ftalowe, chlorokauczukowe, cyklokauczukowe.

Charakterystyka ogólna : Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania charakteryzuje się dużą odpornością  na korozję, dobrą przyczepnością i wysoką twardością powłoki.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3, max                                                                 1,3

- lepkość handlowa mierzona kubkiem  Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                  80 -150

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                      37

- grubość warstwy  mokrej, m                                                               80

suchej, m                                                               30

-  zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3 /m2                             0,08

-  zalecana ilość warstw                                                                          1 - 2

-  temperatura zapłonu , oC                                                                       22

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                          9

##### Farba ftalowa do gruntowania

##### ogólnego stosowania   (na wilgotne podłoże ze śladami rdzy)

Stosowanie:

1. Podłoże :Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być odtłuszczone                                i oczyszczone do stopnia St 3 wg PN- ISO 8501-1, 1996.

Dopuszcza się lekkie zawilgocenie podłoża ze śladami rdzy nalotowej.

- Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, wałek, pędzel .

Natrysk pneumatyczny: lepkość robocza 20-30 s  (kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC),

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

średnica dyszy               -      0,28 - 0,38mm (0,011  -0,015"),

ciśnienie na dyszy          -      120 - 200 barów.

- Przygotowanie farby : Przed  przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie

wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik :.do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX    KTM  1318-124-01010-XXX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4 . Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC,i o 3 oC wyższa od temperatury punktu   rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 95 %

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5. Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza  55  5 %

stopień 1 -  najwyżej   1 h,

stopień 3 -  najwyżej   6 h,

stopień 6 -  najwyżej 24 h.

- Czas do nakładania kolejnej warstwy :      w temp.20  2 oC   -   24  h

7.    Czas całkowitego wyschnięcia powłoki :  w temp.20  2 oC   -   3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

- Następne  wymalowania : emalia ftalowa ogólnego stosowania RAFTAL, RENOLAK EXTRA, emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, emalia ftalowa modyfikowana cyklokauczukowa tropikalna produkcji RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać  zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe  : posiada Atest Higieniczny  PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.