# RAFTAL                                        1.4

### Emalia  ftalowa ogólnego stosowania

Symbol :                     PKWiU:  24.30.12-29.00-XX-XXXX-XX

KTM:  1313-161-01XXX-XXX

Kolorystyka :             szeroka gama kolorów i  według  uzgodnień z klientem

Norma :                   PN – C- 81607: 1998; rodzaj I, k.3

Przeznaczenie:  RAFTAL przeznaczony jest do malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych i metalowych uprzednio zagruntowanych, a także powierzchni betonowych i tynków oraz do renowacji starych powłok na elementach m.in. stolarki budowlanej, lamperii, mebli, parkanów metalowych 
i drewnianych etc.

Charakterystyka ogólna : RAFTAL tworzy dekoracyjno-ochronne  powłoki o dużej trwałości. Charakteryzuje się dużą odpornością  na okresowe działanie wody, środków myjących i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                  1,5

- lepkość handlowa, mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC , s                           80 - 130

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                  40

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                     41 -  49*

- grubość warstwy  mokrej, m                                                              60 - 80*

suchej, m                                                               25 - 40

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3/m2                            0, 06 - 0,09*

- zalecana ilość warstw                                                                                2

- temperatura zapłonu , oC co najmniej                                                      23

-okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                            24

* -  Parametry te  różnią się w zależności od koloru  wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.

# RAFTAL

### Emalia  ftalowa ogólnego stosowania

Stosowanie:

- Podłoże. Powierzchnie drewniane odkurzone, czyste i suche. Przy renowacji, stare spękane powłoki  usunąć, powierzchnię przeszlifować ręcznie i odkurzyć z pyłu. Podłoże metalowe powinno być przed malowaniem odtłuszczone i oczyszczone oraz zagruntowane farbą antykorozyjną. Świeże tynki i beton malować po co najmniej 28 dniach dojrzewania. Powierzchnie malowane po raz pierwszy zagruntować farbą RAFTAL rozcieńczoną w stosunku 1:1 lub pokostem. Stare tynki malować po uprzednim usunięciu luźno związanych powłok.

- Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel, wałek.

- natrysk pneumatyczny  20 - 30 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4 w temp. 20  2 oC)

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

średnica dyszy                   0,38 - 0,48 mm ( 0,009 - 0,013" )

ciśnienie na dyszy              120 - 200 barów

- Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania emalię należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik :do wyrobów olejnych i ftalowych

PKWiU  24.30.22-79.10-10-0001-XX    KTM 1318-121-12010-6XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5oC i nie wyższa niż  35 oC

- Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności  względnej powietrza 65  5 %

stopień  1   -      12  h

stopień  3   -      24  h

- Czas do nakładania kolejnej warstwy :w temp. 20  2 oC, co najmniej      - 24  h

- Czas całkowitego dotwardzenia powłoki: w temp.20  2 oC, co najmniej   - 3 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości

powłoki.

- Poprzednie wymalowania:  Farba ftalowa lub chlorokauczukowa do  gruntowania ogólnego stosowania.

Warunki BHP i P.Poż. : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać   zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0945/01/98 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.