# Farba ftalowa przeciwrdzewna                         1.8

### do gruntowania  szybkoschnąca

.Symbol :                  PKWiU:  24.30.12-29.00-08-XXXX-XX

KTM:  1313-121-19XXX-XXX

Kolorystyka :                  wg  karty kolorów.

Norma :                   PN-C- 81901 : 2002,  rodzaj  II A

Przeznaczenie:   Do  pierwszego antykorozyjnego malowania elementów stalowych                i stalowych ocynkowanych narażonych na działanie czynników korodujących. Farbę można stosować na podłoże pokryte rdzą nalotową.

Charakterystyka ogólna :  Farba ftalowa przeciwrdzewna szybkoschnąca charakteryzuje się doskonałą odpornością na korozję, dobrą przyczepnością do podłoża i dobrymi własnościami mechanicznymi.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3,  najwyżej                                                         1,5

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                              80 -150

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                 50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                       40

- grubość warstwy mokrej, m                                                                 70

suchej, m                                                              25 - 30

-  zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3 /m2                            0, 07

- zalecana ilość warstw                                                                             1-2

- temperatura zapłonu ,  oC, co najmniej                                                   22

- okres gwarancji od daty produkcji, miesiące                                          18

# Farba ftalowa przeciwrdzewna

### do gruntowania  szybkoschnąca

Stosowanie:

1. Podłoże   : Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być odtłuszczone i oczyszczone  do stopnia St 3 wg PN - ISO-8501-1,1996.

Podłoże może być pokryte rdzą nalotową.

- Metody nakładania :Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pędzel.

Natrysk pneumatyczny: lepkość robocza 25-30 s  (kubek Forda  nr 4, w temp.20 2 oC),

Natrysk hydrodynamiczny:

średnica natrysku               0,28 - 0,38 mm ( 0,011 - 0,015" )

ciśnienie na dyszy              120 - 200 barów

- Przygotowanie farby: Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie

wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik : do wyrobów ftalowo-karbamidowych

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX      KTM 1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, o 3 oC wyższa od

temperatury punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 555 ,

- temperatura otoczenia  nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC

5.  Czas schnięcia: w temp. 20 oC  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %:

stopień 1                     -  15  minut

stopień 4  najwyżej     -    3  h

stopień 6  najwyżej     -  12  h

w temperaturze 955 C   stopień 6   najwyżej    -  15  minut

6.   Czas do nakładania kolejnej warstwy:  w temp. 20  2 oC     -   min. 1  h                                                                                                                                    lub mokro na mokro (przy malowaniu natryskiem), lub po ostygnięciu detali suszonych piecowo..

7.   Czas całkowitego wyschnięcia powłoki: w temp. 20  2  oC   -     48  h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości

warstw i grubości powłoki.

- Następne  wymalowania:  emalia  ftalowa  og. stos. RAFTAL, RENOLAK EXTRA, emalia alkidowa RAFAKOR E, emalia chlorokauczukowa og. stos., emalia ftalowa modyfikowana cyklokauczukowa tropikalna produkcji RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż.:  Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać  zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami