# Emalia ftalowo-karbamidowa                    2.10

### specjalna

### schnąca w temperaturze podwyższonej

Symbol :                      PKWiU  24.30.12-25.00-XX-.XXXX

#### KTM  1313-469-6XXXX-XXX

Kolorystyka :              RAL 5010,9005 lub wg uzgodnień z klientem

Norma :                    ZN-97/RAFIL S. A.-2854

Przeznaczenie: Do pokrywania zagruntowanych powierzchni stalowych, żeliwnych                              i aluminiowych lub bezpośredniego malowania w celach ochronno-                             dekoracyjnych.

Charakterystyka ogólna : Powłoki charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do                                      podłoża, dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, dużymi                                          walorami dekoracyjnymi.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3, max                                              1,2

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                                       60 - 100

- zawartość części lotnych, % wag.                                      55

- zawartość części nielotnych, % obj. około                        46

- grubość warstwy  mokrej, m                                        44 - 65

suchej, m                                         20 - 30

- zużycie teoretyczne przy  grubości 30 m, dm3/m2          0,07

- zalecana ilość  warstw                                                        1

- temperatura zapłonu , oC                                                   16

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                     6

# Emalia ftalowo-karbamidowa

# specjalna

# schnąca w temp. podwyższonej

Stosowanie:

1.  Podłoże   :   Zagruntowane podłoże stalowe oczyścić, odpylić.

Można stosować bezpośrednio na podłoże stalowe oczyszczone do Sa 2 wg PN         ISO   8501-1: 1996.

2. Metody nakładania : Natrysk pneumatyczny 25-35 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4,

temp.20±2°C ).

3. Przygotowanie emalii : Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać w              opakowaniu i  rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik : do wyrobów ftalowo-karbamidowych PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX

##### KTM: 1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

4. Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury     punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- dobra wentylacja

- temperatura otoczenia  nie niższa niż 5 oC.

5. Czas schnięcia : w temp. 20oC  2 oC  : 1 stopień  -  4 godz.

3 stopień  -24 godz.

w  temp. 80°C              4 stopień  -  1 godz.

Powłoki przed wypalaniem w piecu należy sezonować w temp. 20  2 oC w czasie    minimum  15 min.

6.  Poprzednie wymalowania : podkład ftalowo-karbamidowy schnący w piecu, farby ftalowe

produkcji RAFIL S.A.

Warunki BHP i P.Poż.:  Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać  zasad i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.