# Emalia  ftalowo – karbamidowa                       2.8

### schnąca w temperaturze 110-130C do EN

Symbol :                    PKWiU 24.30.12-25.00-92-XXXX-XX

KTM  1313-461-44XXX -XXX

#### Kolorystyka :            biała, kremowa, piaskowa, czerwona jasna, czerwona ciemna lub według uzgodnień z klientem.

Norma :                    BN-79/6115-24; rodz. D

Przeznaczenie:  Do ochronno-dekoracyjnego pokrywania powierzchni metalowych uprzednio zagruntowanych lub do ich bezpośredniego pokrywania metodą natrysku  elektrostatycznego lub pneumatycznego.

Charakterystyka ogólna :  Powłoki charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą twardością i elastycznością. Są odporne na działanie warunków atmosferycznych, olejów i benzyny.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                      1,3

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                       40-80

- zawartość części lotnych, % wag. ,max                                                      65

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                          39-44

- grubość warstwy mokrej, m                                                                    56-90

suchej, m                                                                    25-35

- zużycie teoretyczne przy grubości  30 m,  dm3 /m2                                  0,07

- zalecana ilość warstw                                                                                    2

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                      21

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                4

Emalia ftalowo-karbamidowa

schnąca w temp. 110-130C do EN

Stosowanie:

1.  Podłoże   :  Stalowe zagruntowane farbą podkładową ftalowo-karbamiodowąlub stalowe oczyszczone do stopnia Sa 2 wg PN ISO 8501-1, 1996. Jeżeli malowanie przeprowadza się po okresie dłuższym niż 1 m-c od gruntowania, podłoże należy przeszlifować w celu uzyskania jak najlepszej przyczepności.

- Metody nakładania : Natrysk elektrostatyczny, pneumatyczny,

- natrysk  pneumatyczny   20-26 s   (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC)

- Przygotowanie emalii: Przed przystąpieniem do malowania wyrób wymieszać                   i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Rozcieńczalnik : do  wyrobów  ftalowo-karbamidowych  do EN:

PKWiU 24.30.22-79.10-30-0001-XX     KTM   1318-124-31010-1XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury :. do  wyrobów  ftalowo-karbamidowych  ogólnego stosowania: PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX     KTM   1318-124-01010-0XX

4.  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury   punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- temperatura otoczenia nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż  35 oC

5. Czas schnięcia : w temp. od 110±5C

7 stopień, max - 1 h

Przed włożeniem do pieca powłoki należy aklimatyzować przez ok. 20 min.

- Poprzednie  wymalowania:  Podkłady ftalowo-karbamidowe, epoksydowe produkcji  RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.