### EMFAKRYL                                     3.3

#### Farba akrylowa  
do malowania elewacji budynków

Symbol :                  PKWiU:  24.30.11-50.10-30-XXXX-XX

KTM:     1316-150-05XXX-XXX

Kolorystyka :                 biała, szara krzemowa

Norma :                        PN -C - 81913 : 1998

##### Przeznaczenie:  EMFAKRYL przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego zabezpieczania elewacji budynków przemysłowych i mieszkalnych, wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo wapiennych, cegły itp., eksploatowanych w warunkach atmosfery wiejskiej, miejskiej i miejsko-przemysłowej.

Charakterystyka ogólna: EMFAKRYL tworzy powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych, odporne na działanie czynników atmosferycznych, dobrze przyczepne do podłoża. Powłoki charakteryzują się zdolnością przepuszczania pary wodnej i gazów, przez co zapewniają prawidłową wentylację murów i chronią przed dekarbonizacją. Są odporne na mycie, szorowanie i alkalia.

## Własności wyrobu :

- gęstość , g/cm3 , max                                                                                    1,6

- wydajność teoretyczna przy grubości 30 µm, m2/dm3                               12

- wydajność praktyczna (orientacyjna), w zależności od chłonności

podłoża, przy jednokrotnym malowaniu, m2/dm3                                      7-9

- zalecana ilość warstw                                                                                  2

- okres gwarancji, miesięcy                                                                           12

- ok

### EMFAKRYL

Farba akrylowa do malowania elewacji budynków

Stosowanie :

- Podłoże: Świeże tynki malować po co najmniej 28 dniach dojrzewania. Podłoże malowane

po raz pierwszy zagruntować farbą EMFAKRYL rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1.

Stare tynki malować po uprzednim usunięciu luźnych, skredowanych i zniszczonych powłok. Ubytki, spękania i rysy, uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Stare, dobrze przyczepne powłoki farb emulsyjnych zmyć wodą. Powłoki z wapna hydratyzowanego usunąć. Na tak przygotowane podłoże nałożyć dwie warstwy EMFAKRYLU w dostępach 3 godzinnych.

2. Metody nakładania : Pędzel, wałek, natrysk  pneumatyczny.

3. Przygotowanie farby: Przed przystąpieniem do malowania wyrób wymieszać i w razie                                  potrzeby rozcieńczyć. Dodatek wody nie powinien być większy niż 5%

Rozcieńczalnik :  woda pitna

Rozcieńczalnik do mycia aparatury :  woda pitna

- Warunki malowania :

Temperatura powietrza nie niższa niż 5C i nie wyższa niż 30 C.

Brak opadów atmosferycznych.

- Czas schnięcia : w temp.20  2 oC, przy wilgotności względnej  powietrza  55 5%,        nie więcej niż 3 godz.

6.  Czas do nakładania kolejnej warstwy :  w temp. 20  2 oC,     3 h.

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, wilgotności powietrza, ilości warstw i grubości  powłoki.

Warunki BHP i P.Poż.: Wyrób jest niepalny. Należy przestrzegać zasad i przepisów BHP              i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi i promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła. Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2241/04/2000 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z  badań  laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.