### SILEMA B                                         3.4

Farba silikonowa nawierzchniowa

na tynki

Symbol :                     PKWiU  24.30.12-90.00-82-XXXX-XX

KTM     1317-840-18XXX-XXX

Kolorystyka :             szeroka gama kolorów w tym wg RAL i wg uzgodnień z klientem

Norma :                     ZN / RAFIL – 2833 : 1999

Przeznaczenie:   SILEMA B przeznaczona jest do malowania zewnętrznych elewacji takich jak: tynki, beton komórkowy, cegła, płyty gipsowe i azbestowo-cementowe, dachówki, żelbeton etc. Stosuje się  zarówno do elewacji budynków mieszkalnych, loggi, balkonów jak i w budownictwie przemysłowym, w ciężkich warunkach korozyjnych, do malowania budowli żelbetonowych, mostów tuneli, silosów na zboża.

Charakterystyka ogólna : SILEMA B tworzy powłoki wielobarwne dekoracyjno-ochronne, półmatowe, schnące w temperaturze otoczenia. Są odporne na światło                            i promieniowanie UV, przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza a jednocześnie wodoodporne. Trwałość wymalowań ponad 15 lat.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3                                                                                        1,3 - 1,6

- lepkość handlowa, mierzona kubkiem  Forda nr 4 w temp. 202oC, s                25 - 40

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                                   50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                                     40 - 50*

- grubość warstwy  mokrej, m                                                                             200-250

suchej, m                                                                                  100

- zalecana ilość warstw                                                                                                 2                                                       - zużycie teoretyczne przy grubości 100m, dm3/m2                                                 0.20-0.25*

- temperatura zapłonu , oC min                                                                                    24

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                             9

*- Parametry te zależą od koloru wyrobu. Wartości dla poszczególnych kolorów podajemy na życzenie.

### SILEMA B

### Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki

Stosowanie:

1. Podłoże: Podłoża betonowe, wapienne i świeże tynki (po 28 dniach dojrzewania) oczyścić z kurzu, piasku, zagruntować farbą Silema B rozcieńczoną rozcieńczalnikiem do wyrobów olejnych i ftalowych w stosunku objętościowym 1 : 1.

Gruntowanie polega na jednokrotnym, obfitym natrysku lub dokładnym wtarciu farby w podłoże betonowe za pomocą pędzla.

Do renowacji usunąć skredowaną i złuszczoną powłokę, uzupełnić ubytki i spękania.

- Metody nakładania : Pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny, natrysk hydrodynamiczny

- natrysk hydrodynamiczny - średnica dyszy       -      0,23 - 0,33 mm ( 0,009 - 0,013" )

ciśnienie na dyszy  -      120 - 200 barów

-  natrysk pneumatyczny  20 - 25 s  (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC)

-  wałek malarski              30 - 40 s

3. Przygotowanie farby : Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać  i w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej.

Rozcieńczalnik: do wyrobów  olejnych i ftalowych  PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX

KTM    1318-121-12010-6XX

lub do wyrobów ftalowo-karbamidowych PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX

#### KTM   1318-124-01010-0XX

( nie zaleca się  mieszania r o z c i e ń c z a l n i k ó w )

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4 .Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 10 oC i nie wyższa niż 35 oC,i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

- temperatura otoczenia  nie niższa niż 10 oC i nie wyższa niż 35 oC

5. Czas schnięcia : w  temp. 20  2 oC i  przy wilgotności względnej  powietrza 65  5 %

stopień 2, max    -      2  h

stopień 3, max    -      5  h

6. Czas do nakładania kolejnej warstwy :  Po wstępnym gruntowaniu  należy odczekać kilka

godzin  (6-8) i przystąpić do malowania zasadniczego. W celu uzyskania jednolitej barwy    i trwałości powłoki, zaleca się nałożenie dwóch warstw SILEMY B. Odstęp pomiędzy

wymalowaniem I i II warstwy powinien wynosić 24 godz.

- Czas całkowitego  dotwardzania  powłoki : w temp 20  2 oC   -   24 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż. :  Ze względu na lotne i palne składniki zawarte w wyrobie należy

przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2241/02/2000 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.