### Kit szpachlowy epoksydowy                         9.16

bezrozpuszczalnikowy

dwuskładnikowy

Symbol:                   Składnik I  kit                           PKWiU   24.30.22-55.80-10-0031-XX

KTM       1317- 441-88310-0XX

Składnik II   utwardzacz           PKWiU   24.30.22-15.70-10-0001-XX

KTM       1318-222-00010-3XX

Kolorystyka:            biały

Obowiązująca norma :         ZN/RAFIL S.A.-2882:1998

Przeznaczenie:      Do wyrównywania rys i wgłębień powierzchni metalowych i odlewów żeliwnych.

Charakterystyka ogólna :   Kit szpachlowy charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, krótkim czasem wysychania, dużą twardością i łatwością szlifowania.

Własności wyrobu :

|  | Kit -składnik I | Mieszanina | Utwardzacz -składnik II |
| --- | --- | --- | --- |
| Gęstość, g /cm3, najwyżej | 1,95 | _ | 1,8 |
| Zawartość części lotnych, % wag. ok. | 0,00 | _ | 0,00 |
| Zawartość części nielotnych, % obj. ok. | 100 | _ | _ |
| Zużycie teoretyczne przy grubości 100m ,dm3/m2 | _ | 0.1 | _ |
| Temperatura zapłonu, oC | 70 | _ | _ |
| Okres gwarancji, miesięcy | 6 | _ | 6 |

### Kit szpachlowy epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Stosowanie

- Podłoże : Powierzchnie metalowe lub żeliwne przeznaczone do szpachlowania powinny być odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 21/2 wg PN- ISO 8501-1, 1996.

- Metoda  nakładania :   Szpachla.

3. Przygotowanie kitu:  Bezpośrednio przed użyciem oba składniki tj. kit i utwardzacz zmieszać ze sobą  w proporcjach wagowych  1 : 1. Czas przydatności do stosowania - 1 h.

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : do wyrobów  epoksydowych  ogólnego stosowania                                                 PKWiU  24.30.22-79.30-25-0001-XX                   KTM: 1318-154-01010-6XX

4.    Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

## dobra wentylacja

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC

5.  Czas  schnięcia :  w temp. 20  2 oC i  przy wilgotności względnej powietrza 55  5 %

stopień 6, max     -     24  h

w  temp. 120 oC

stopień 7             -      0,5 h

6.  Czas całkowitego dotwardzania : w temp. 20  2 oC, min.       -     7dni

Jednorazowa grubość powłoki może wynosić do 1 cm.

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw            i grubości powłoki.

7.  Następne wymalowania :  farby epoksydowe  do gruntowania   produkcji  RAFIL SA

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż . zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: wyrób posiada Atest Higieniczny nr B/146/87/88  wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.