### BETONMAL                                          9.17

### Emalia  epoksydowa

do malowania betonu

Symbol:                           PKWiU  24.30.12-90.00-XX-XXXX- XX

KTM   1317- 462-20XXX-XXX

Kolorystyka:      szeroka gama kolorów, wg RAL  i według uzgodnień z klientem

Norma :              PN-C-81932:1997

Przeznaczenie: Do zabezpieczenia betonu w halach produkcyjnych, warsztatach mechanicznych, magazynach, garażach, piwnicach, obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły), pomieszczeniach przeznaczonych do pośredniego kontaktu z żywnością (np.: mleczarnie, masarnie, piekarnie, ubojnie, przetwórnie, browary, rozlewnie wód). Dzięki efektywnej penetracji porowatego podłoża oraz doskonałej przyczepności, wzmacnia je i uszczelnia. Tworzy jednolitą, gładką powierzchnię, dzięki czemu powłoka jest estetyczna, szczelna, antypoślizgowa i łatwa w utrzymaniu czystości.

Charakterystyka ogólna: BETONMAL tworzy szybkoschnące, bardzo dobrze przyczepne do podłoża, odporne na ścieranie i uderzenia, twarde i elastyczne, antypoślizgowe powłoki, które posiadają ponadto dużą odporność chemiczną na alkalia, rozcieńczone kwasy nieutleniające, produkty ropopochodne, kwaśne opary i gazy (H2S, SO2, CS2 ), węglowodory alifatyczne i aromatyczne, 
a także na działanie środków myjących i odkażających. Gotowe wymalowania  można eksploatować w temperaturach do 120 oC, a okresowo do 150 oC.  BETONMAL może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły etc.) oraz w branży żywnościowej.

Własności wyrobu:

|  | Emalia -składnik I | Mieszanina |
| --- | --- | --- |
| Gęstość, g /cm3, najwyżej | 1,3 | - |
| Lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20  2 oC, s | 80 - 120 | - |
| Zawartość części lotnych, % wag., najwyżej. | 45 | - |
| Zawartość części nielotnych, % obj. ok. | - | 52,5 |
| Grubość warstwy mokrej, w m | - | 120 |
| Grubość warstwy suchej ,w m | - | 60 |
| Zużycie teoretyczne przy grubości jw., dm3/m2 | - | 0,11 |
| Zalecana ilość warstw | - | 2 |
| Temperatura zapłonu, oC, co najmniej | 22 | - |
| Okres gwarancji, miesięcy | 18 | - |

### BETONMAL

### Emalia  epoksydowa do malowania betonu

Stosowanie

##### Podłoże: Pamiętaj - dobrze przygotowane podłoże to warunek doskonałej przyczepności i długotrwałej

##### ochrony posadzki.

Nowy beton: suchy (max. 4% wilgotności, którą uzyskuje beton średnio po ok. 28 dniach dojrzewania) oczyść                   z tłuszczu, szlamu cementowego i odpyl. Następnie zagruntuj BETONMALEM z dodatkiem do 20 % rozpuszczalnika do wyrobów epoksydowych.

Stary niemalowany beton: Aby wzmocnić posadzkę (po uzupełnieniu popękanych miejsc i oczyszczeniu) zagruntuj BETONMALEM jak wyżej.

Stary malowany beton: oczyść (tzn. usuń luźno związaną powłokę, całość przeszlifuj i odpyl).

- Metody  nakładania :

- natrysk hydrodynamiczny

- średnica dyszy                                 0,28 - 0,38 mm(0,011 -0,015" )

- ciśnienie na dyszy                             120 - 200 barów

- pędzel, wałek - wyrób nie wymaga dodatkowego rozcieńczania

- Przygotowanie: Przed przystąpieniem do malowania zaopatrz się we wkrętak, odkurzacz, szczotkę drucianą, mieszadło ręczne lub mechaniczne, wałek malarski lub pędzel, rozpuszczalnik do wyrobów epoksydowych, rękawice ochronne.

Kolejność czynności:

2.1 do opakowania zawierającego emalię (skł. I) dodaj zawartość opakowania z utwardzaczem ( skł. II);
2.2 wymieszaj dokładnie oba składniki do uzyskania jednorodnej konsystencji mieszaniny i pozostaw do homogenizacji na ok. 1 h*, po tym czasie możesz malować;

2.3 jeżeli przed malowaniem podłoże gruntujesz - odczekaj tylko 4 godz. i nakładaj pierwszą warstwę; 
2.4 kolejną warstwę nakładaj po 24 h  (pamiętaj o przygotowaniu mieszaniny).

*Czas przydatności mieszaniny do stosowania wynosi 8 godzin; po upływie tego czasu, mieszanina                   żeluje i staje się nieprzydatna do stosowania.

Rozcieńczalnik: do wyrobów epoksydowych PKWiU 24.30.22-79.30-25-0001-XX

KTM 1318-154-01010-6XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej

- Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury  punktu rosy,

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85%,

## dobra wentylacja,

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC.

4. Czas  schnięcia powłoki : w temp. 20  2oC i  przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %

stopień 4     -     24  h

5.  Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2 oC, min.   -      24 h ,       max   -  1 m-c**

6.  Czas całkowitego dotwardzania powłoki : w temp. 20  2 oC, co najmniej       -    7 dni

Pełne własności użytkowe wymalowana powłoka uzyskuje po 7 dniach w temp. 20±2°C i wtedy można

rozpocząć jej eksploatację.

Powyższe czasy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości

warstw i grubości powłoki.

**Nakładanie kolejnych warstw emalii po okresie dłuższym niż 30 dni winno być poprzedzone odtłuszczeniem
 i przeszlifowaniem powłoki drobnoziarnistym papierem ściernym lub delikatnym jej przepiaskowaniem, po czym wysuszeniem i odpyleniem. Powyższe czynności mają na celu poprawienie przyczepności międzywarstwowej emalii.

Warunki BHP i P.Poż : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać zasad                i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe: Wyrób posiada Atest PZH nr HK/B/1416/01/2003.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych

zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.