##### Emalia epoksydowa                                 10.4

##### modyfikowana epoksyestrowa I

Symbol :                   PKWiU : 24.30.12-90.00-62 (lub 63)-XXXX-XX

KTM :    1317-469-62(lub 63)XXX-XXX

Kolorystyka :           biały, błękitny, czerwony jasny, czerwony ciemny lub wg uzgodnień       z klientem

Norma :                     BN-81/6115 – 67; rodzaj I

Przeznaczenie:  Do ostatecznego malowania powierzchni aluminiowych, duraluminiowych.

Charakterystyka ogólna: Emalie epoksyestrowe tworzą powłoki o dobrej przyczepności, twardości i elastyczności. Wykazują odporność na uderzenie oraz na działanie rozcieńczonych kwasów, zasad i zmiennych temperatur. Są odporne na działanie olejów i benzyny oraz warunki klimatu tropikalnego.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3, max                                                                    1,2

- lepkość handlowa mierzona kubkiem  Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                  90 - 120

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                  60

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                     38 - 41

- grubość warstwy  mokrej, m                                                              70 - 80

suchej, m                                                                 30

-  zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3 /m2                              0,08

-  zalecana ilość warstw                                                                              2

-  temperatura zapłonu , oC                                                                        23

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                         10

Emalia  epoksydowa

modyfikowana epoksyestrowa I

Stosowanie:

1. Podłoże:   suche, pozbawione śladów tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń uprzednio zagruntowane farbą epoksydową do gruntowania lub farbą epoksyestrową antykorozyjną grubopowłokową schnącą w temp. 90°C do EN produkcji RAFIL SA.

- Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, , pędzel .

- natrysk pneumatyczny, 25-35 s (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC)

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- średnica dyszy            -            0,23 - 0,33 mm (0,009 -0,013")

- ciśnienie na  dyszy      -           120    -200 barów

3. Przygotowanie farby :Przed  przystąpieniem do malowania farbę należy wymieszać najlepiej  mieszadłem  mechanicznym.

Rozcieńczalnik :. rozcieńczalnik do wyrobów  ftalowo-karbamidowych

PKWiU24.30.22-79.10-20-0001-XX    KTM 1318-124-01010-0XX

4 .Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury   punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

## dobra wentylacja

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC

5. Czas schnięcia :  w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza  65  5 %

stopień 1      -        2 h

stopień 3      -        6 h

6.  Czas do nakładania kolejnej warstwy :w temperaturze 20°C wynosi 2 h.

7.    Czas całkowitego dotwardzenia powłoki :  w temp.20  2 oC   -   7 dni

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8.  Poprzednie wymalowania: Farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna lub farba epoksyestrowa antykorozyjna grubopowłokowa schnąca w temp. 90°C do EN produkcji RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż. : Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i P. Poż zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.