##### Gruntoemalia                                10.5

##### epoksyestrowa

Symbol :               PKWiU :    24.30.12-90.00-55-0099-XX

KTM :    1317-469-60990-1XX

Kolorystyka :             czarny

Norma :                     ZN/RAFIL - 2910 : 2001

Przeznaczenie: Do dekoracyjno - ochronnego zabezpieczenia elementów i powierzchni stalowych przeznaczonych dla motoryzacji.

Charakterystyka ogólna: Gruntoemalia charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością mechaniczną. Jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, na działanie atmosfery przemysłowej.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3, max                                                                  1,20

- lepkość handlowa mierzona kubkiem  Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                               100 - 160

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                  50

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                      58,8

- grubość warstwy  mokrej, m                                                              68 - 77

suchej, m                                                              40 - 45

-  zużycie teoretyczne przy grubości jw., dm3 /m2                                0,9 - 0,11

-  zalecana ilość warstw                                                                             1

-  temperatura zapłonu , oC                                                                        21

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                          3

Gruntoemalia

epoksyestrowa

Stosowanie:

1. Podłoże: Podłoże stalowe odtłuścić i  oczyścić do stopnia Sa 2  wg PN- ISO 8501-1, 1996    i odpylić.

- Metody nakładania : Natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny

-  natrysk pneumatyczny    35 s     (lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20  2 oC)

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- średnica dyszy            -            0,28 - 0,38 mm(0,011 -0,015")

- ciśnienie na  dyszy      -           120    -200 barów

3. Przygotowanie farby :Przed  przystąpieniem do malowania farbę należy wymieszać, najlepiej mieszadłem mechanicznym.

Rozcieńczalnik :.do wyrobów ftalowo-karbamidowych

PKWiU: 24.30.22-79.10-20-0001-XX

KTM:  1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik  do mycia aparatury : jak wyżej

4 .Warunki malowania :

## temperatura podłoża nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury   punktu rosy

## wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %

## dobra wentylacja

## temperatura otoczenia  nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż   35 oC

5. Czas schnięcia :   powłokę sezonować w 20oC  45 min, a następnie suszyć

w temp. 80± 2°C do uzyskania stopnia 6      -       45 min.

6. Następne wymalowania: Gruntoemalia epoksyestrowa stanowi bardzo dobre, samodzielne zabezpieczenie antykorozyjne i jako taka nie wymaga nanoszenia kolejnych warstw ochronnych.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-20°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.