# Lakier poliwinylowy                                12.1

### do gruntowania drewna

Symbol :                     PKWiU  24.30.12-30.00-50-0000-XX

KTM     1317-711-17000-3XX

#### Kolorystyka :              bezbarwny

Norma :                     ZN/RAFIL – 2909:2002

Przeznaczenie:   Do gruntowania parkietów, boazerii, stolarki budowlanej, materiałów drewnopodobnych oraz samodzielnego pokrycia powierzchni drewnianych       z wyjątkiem podłóg.

Charakterystyka ogólna :  Lakier poliwinylowy tworzy powłoki odporne na wodę i środki myjące. Powłoki lakieru charakteryzują się dużą odpornością na działanie światła i nie powodują ciemnienia drewna.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                       0,88

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                          25 - 35

- zawartość części lotnych, % wag. ,.max                                                     92

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                             6,6

- grubość warstwy mokrej, m                                                                150 - 230

suchej, m                                                                  10 - 15

- zużycie teoretyczne przy grubości    10 m  dm3 /m2                                0,15

- zalecana ilość warstw                                                                                 1 - 2

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                      1

- okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                               9

Lakier poliwinylowy do gruntowania drewna

Stosowanie:

1.  Podłoże   :   Powierzchnia drewniana przygotowana do malowania powinna być czysta, sucha, wycyklinowana, bez  drzazg, pyłu i pozostałości po paście.

2.  Metody nakładania : Pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny

- wyrób gotowy do stosowania.

3.  Przygotowanie lakieru: Przed przystąpieniem do malowania lakier można w razie potrzeby rozcieńczyć.

Rozcieńczalnik : do wyrobów epoksydowych i nitrocelulozowych

PKWiU 24.30.22-79.30-30-0001-XX      KTM 1318-154-15010-6XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

4.  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury   punktu rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85 %,

- temperatura otoczenia nie niższa niż  5 oC i nie wyższa niż  35 oC

- Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65  5 %

stopień  1   -    20 minut

stopień  7   -       3 h

6.   Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp. 20  2  oC min   -    3 h

7.   Czas całkowitego dotwardzenia  powłoki : w temp.20  2 oC       -    6 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

8. Następne wymalowania : lakier epoksydowy DREWEPOX, Renolak Extra, 2-3 warstwy                                                                                                            lakieru poliwinylowego .

Warunki BHP i P.Poż.  :  Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać zasad  i przepisów  BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Informacje dodatkowe : posiada  Atest Higieniczny nr B-265/95 wydany przez PZH.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.