### Emalia poliwinylowa                          12.11              do tarcz aparatury pomiarowej

Symbol :               PKWiU 24.30.12-30.00-95-0001-XX

KTM    1317-769-80010-7XX

Kolorystyka :        biała matowa

Norma :                BN-78/6115-55

Przeznaczenie :   Emalia poliwinylowa do pokrywania tarcz aparatury pomiarowej wykonanych ze stali lub aluminium.

.

Charakterystyka ogólna : Emalia poliwinylowa do tarcz aparatury pomiarowej tworzy powłokę matową, dobrze przyczepną do podłoża, twardą i gładką.

.

Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 max                                                                       1,2

- lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2 oC, s                                   60 - 90

--    zawartość części lotnych, % wag                                                                73

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                            13

- grubość warstwy mokrej, m                                                                 150 - 230

-   grubość  warstwy   suchej, m                                                                  20 - 30

- zużycie teoretyczne przy grubości 30m, w dm3/m2                                  0,07

- zalecana ilość warstw                                                                                  1 -2

- temperatura zapłonu, 0C co najmniej                                                           24

- okres gwarancji, miesięcy                                                                             8

Emalia poliwinylowa

do tarcz aparatury pomiarowej

Stosowanie:

1.  Podłoże : Powierzchnie metalowe przygotowane przez odpowiednią obróbkę chemiczną:

-anodowe utlenianie w przypadku pokrywania tarcz  duralowych

-kąpiele fosforanowe w przypadku pokrywania tarcz stalowych.

2.  Metoda nakładania :, pneumatyczny, pędzel,

natrysk  pneumatyczny, 20 -25 s ( lepkość robocza, kubek Forda nr 4, temp. 20±2°C

3.  Przygotowanie emalii : Przed przystąpieniem do malowania emalię należy wymieszać         w opakowaniu.

Rozcieńczalnik : do wyrobów  poliwinylowych tarcz aparatury pomiarowej

PKWiU  24.30.22-79.30-75-0001-XX

KTM   1318-157-88010-0XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

4.  Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu  rosy,

- wilgotność względna powietrza najwyżej 80 %,

- dobra wentylacja

- temperatura otoczenia  nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 30 oC.

5.  Czas schnięcia : w temp. 20  2 oC i wilgotności względnej 65  5 %:

stopień 1       -     30 minut

stopień 4       -     2 h

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

6.  Poprzednie wymalowania : farby poliwinylowe, epoksydowe, produkcji RAFIL SA.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki wyrobu należy przestrzegać  zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Bezpieczeństwa Produktów Chemicznych.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje wynikają z badań doświadczalnych. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.