### Emalia kreodurowa półmatowa                         15.2

Symbol :                    PKWiU    24.30.12-90.00-94-0045-XX

KTM        1317-962-02450-0XX

Kolorystyka :             khaki ciemna półmatowa.

Norma :                   ZN/ RAFIL  S.A. - 2878: 2003

Przeznaczenie:  Do ochronnego i dekoracyjnego pokrywania nie zagruntowanych powierzchni metalowych i żeliwnych  przeznaczonych do eksploatacji w warunkach korozyjnych przemysłowych, do pracy ciągłej w temp.200 oC.

Charakterystyka ogólna :  Wysoka odporność mechaniczna powłok, bardzo duża odporność na ścieranie i szybkie zmiany temperatury. Cechą charakterystyczną jest odporność na działanie mieszanki benzynowej, kwasów i elektrolitów.

## Własności wyrobu :

- gęstość wyrobu, g/cm3 , max                                                                        1,4

- lepkość handlowa, mierzona kubkiem Forda nr 4

w temp. 20  2oC , s                           70 - 110

- zawartość części lotnych, % wag., max                                                         46

- zawartość części nielotnych, % obj.                                                              42

- grubość warstwy  mokrej, m                                                                   60 - 80

suchej, m                                                                    25 - 35

- zużycie teoretyczne przy grubości 30 m, dm3/m2                                        0,07

- zalecana ilość warstw                                                                                      1

- temperatura zapłonu , oC min.                                                                       22

-okres gwarancji od daty produkcji, miesięcy                                                   6

### Emalia kreodurowa półmatowa

Stosowanie:

- Podłoże : Stalowe i żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 wg  PN - ISO     8501 - 1;  1996

- Metody nakładania : Natrysk pneumatyczny, hydrodynamiczny, pędzel.

- natrysk pneumatyczny  25 - 35 s  (lepkość robocza, kubek Forda nr 4 , temp. 20  2oC)

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

średnica dyszy                  -                0,23 - 0,33   ( 0,009 - 0,013" )

ciśnienie na dyszy            -                 120 - 200 barów

- Przygotowanie emalii :  Przed przystąpieniem do malowania wyrób należy  wymieszać         w opakowaniu  i ewentualnie  rozcieńczyć rozcieńczalnikiem.

Rozcieńczalnik : do wyrobów  ftalowo-karbamidowych

PKWiU 24.30.22-79.10-20-0001-XX        KTM 1318-124-01010-0XX

Rozcieńczalnik do mycia aparatury : jak wyżej

- Warunki malowania :

- temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC, i o 3 oC wyższa od temperatury punktu rosy,

- temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż  35 oC

5.Czas schnięcia :  w temp. 180  5 oC - 50 minut.

Przed włożeniem do pieca powłoki sezonować przez 0,5 godz. w temp. 20 C.

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Warunki BHP i P.Poż.  : Ze względu na lotne i palne składniki emalii należy przestrzegać   zasad i przepisów BHP i p. poż. zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5-25°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.

Podane informacje i zalecenia wynikają z badań laboratoryjnych i praktyki aplikacyjnej. W przypadku specjalnych zastosowań służymy dodatkowymi informacjami.