ZESTAW ALKIDOWY (FTALOWY)                                        Nr 3

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania |  |  | 1.3 | 1313-121-18XXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,08 |
| Emalia ftalowa specjalna olejoodporna |  |  | 1.5 | 1313-169-2XXXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,06-0,08 * |
|  |  |  |  | Razem: minimum | 2-4 | 60-120 |  |

* parametr zależy od koloru

Charakterystyka: do malowania elementów stalowych, maszyn i urządzeń w pomieszczeniach siłowni narażonych na okresowe działanie olejów mineralnych. Do malowania wewnętrznych części statków, korpusów obrabiarek, silników elektrycznych itp.

Podłoże: stalowe oczyszczone do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1

przy renowacji starych powłok powierzchnię oczyścić z luźnej rdzy i farby, powłoki mocno przylegające do podłoża przeszlifować .

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| Środowisko wg ISO 12944-2 |  | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| # C 1 | # wewnątrz | 60 |
| C 2 | # wewnątrz | 90 |
|  | zewnątrz | 90 |
| C 3 | # wewnątrz | 120 |
|  | zewnątrz | 120 |

## Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  5-7 lat.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl