ZESTAW  ALKIDOWY (FTALOWY)                                      Nr 4

| Nazwa wyrobu |  |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania |  |  |  | 1.3 | 1313-121-18XXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,07 |  |
| Emalie specjalne na metale lekkie |  |  |  | 1.6 | 1313-169-7XXXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,05-0,07* |  |
|  |  |  |  |  | Razem: minimum | 2-4 | 60-120 |  |  |

* w zależności od koloru

Charakterystyka: do zabezpieczania elementów stalowych ocynkowanych, aluminiowych

i innych stopów lekkich.

Podłoże: stalowe ocynkowane; odtłuszczone, usunięte produkty ,,białej rdzy”

- aluminium i inne stopy lekkie, suche i odtłuszczone bez śladów korozji.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| # ŚŚŚrodowisko wwg ISO 12944-2 |  | ## Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| C 1 | wewnątrz | 60 |
| #### C 2 | wewnątrz | 90 |
|  | zewnątrz | 90 |
| #### C 3 | wewnątrz | 120 |
|  | zewnątrz | 120 |

###### Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  5-7 lat.

Emalia: Atest Higieniczny nr B / 146 / 87 / 88 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl