ZESTAW ALKIDOWY (FTALOWY) modyfikowany             Nr 6

| Nazwa wyrobu |  |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba ftalowa do gruntowania szybkoschnąca |  |  |  | 1.8 | 1313-121-19360-7XX | 1-2 | 30 | 0,08 |  |
| Emalia specjalna olejoodporna |  |  |  | 1.5 | 1313-169-2XXXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,06-0,08 * |  |
|  |  |  |  |  | Razem: minimum | 2-4 | 60-120 |  |  |

* parametr zależy od koloru

Charakterystyka: do zabezpieczania konstrukcji stalowych, części maszyn i urządzeń narażonych na okresowa działanie olejów mineralnych.

Do malowania wewnętrznych części statków, korpusów obrabiarek, silników elektrycznych itp.

Do renowacji starych powłok  malarskich.

Podłoże: stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia St 3 wg  PN-ISO 8501-1

Renowacja powierzchni stalowych: usunąć łuszczące się farby, powłoki mocno przylegające do podłoża przeszlifować.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| Środowisko wg ISO 12944-2 |  | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ## C 1 | wewnątrz | 90 |
| C 2 | wewnątrz | 90 |
|  | zewnątrz | 90 |
| # C 3 | ## wewnątrz | 120 |
|  | zewnątrz | 120 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  6-8  lat.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl