ZESTAW ALKIDOWY (FTALOWY) modyfikowany             Nr 8

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAFAKOR-P farba alkidowa przeciwrdzewna |  |  | 1.10 | 1313-121-18XXX-XXX | 1 | 40 | 0,06 |  |
| RAFAKOR-M farba alkidowa barierowa |  |  | 1.11 | 1313-231-27XXX-XXX | 1-2 | 40 | 0,08 |  |
| RAFAKOR-E emalia alkidowa |  |  | 1.12 | 1313-162-0XXXX-XXX | 2 | 40 | 0,06-0,07 * |  |
|  |  |  |  | Razem: minimum | 4 -5 | 160-200 |  |  |

* parametr zależy od koloru

Charakterystyka: do malowania konstrukcji stalowych, zbiorników stalowych, kontenerów, elementów żeliwnych  pracujących w agresywnej atmosferze przemysłowej. Powłoki mogą być eksploatowane przy temperaturze 100º C w sposób ciągły i okresowo do temp 150º C.

Podłoże: stalowe i żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 lub St 3 wg PN-ISO 8501-1; 1996.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| Środowisko wg ISO 12944-2 |  | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| C 3 | wewnątrz | 160 |
|  | zewnątrz | 160 |
| C 4 | wewnątrz | 200 |
|  | zewnątrz | 200 |
| C 5 | wewnątrz | 200 |
|  | zewnątrz | 200 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  4-6 lat.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl