# ZESTAW  CHLOROKAUCZUKOWY                                   Nr 10

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy |  | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba chlorokauczu-kowa ogólnego stosowania |  |  | 8.1 |  | 1317-222-01XXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,07-0,08* |  |
| Emalia chlorokauczu- kowa ogólnego stosowania |  |  | 8.3 |  | 1317-261-01XXX-XXX | 2 | 30 | 0,07-0,09* |  |
|  |  |  |  |  | Razem: minimum | 3-4 | 90-120 |  |  |

* w zależności od koloru.

Charakterystyka: do zabezpieczania konstrukcji stalowych lub żeliwnych, elementów maszyn

i urządzeń eksploatowanych w warunkach miejskich i przemysłowych.

Podłoże: stalowe lub żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1.

Zalecana grubość zestawu  zależności od środowiska:

| Środowisko wg ISO 12944-2 |  | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| C 1 | wewnątrz | 90 |
| ## C 2 | wewnątrz | 90 |
|  | zewnątrz | 90 |
| ## C 3 | wewnątrz | 120 |
|  | zewnątrz | 120 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  6-7 lat.

Zestaw: Ocena Higieniczna nr 827 / B / - 692 / 91 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl