ZESTAW  CHLOROKAUCZUKOWY                                  Nr 11

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba chlorokauczu-kowa chemoodporna |  |  | 8.2 | 1317-223-10860-XXX | 2-3 | 20 | 0,04-0,05* |  |
| Emalia chlorokauczu- kowa chemoodporna |  |  | 8.4 | 1317-261-10XXX-XXX | 2-3 | 20 | 0,05-0,06* |  |
|  |  |  |  | Razem: minimum | 4-6 | 80-120 |  |  |

* w zależności od koloru.

Charakterystyka: do zabezpieczania konstrukcji stalowych i żeliwnych narażonych na działanie agresywnych czynników chemicznych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej.

Podłoże: stalowe lub żeliwne  oczyszczone do stopnia Sa 2 lub St 3 wg PN-ISO 8501-1.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| Środowisko wg ISO 12944-2 |  | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ## C 3 | wewnątrz | 80 |
|  | zewnątrz | 80 |
| ## C 4 | wewnątrz | 120 |
|  | zewnątrz | 120 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  6-7  lat.

Zestaw: Ocena Higieniczna 826 / B / - 692 / 91 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl