ZESTAW  EPOKSYDOWY                                                      Nr 12

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emalia epoksydowa chemoodporna |  |  | 9.10 | 1317-462-XXXXX-XXX | 3-6 | 30 | 0,05-0,08 * |  |
|  |  |  |  | Razem: minimum | 3-6 | 90-180 |  |  |

* parametr zależy od koloru.

# Charakterystyka: do zabezpieczania powierzchni betonowych, elementów budowlanych, posadzek betonowych w garażach, warsztatach mechanicznych, warsztatach produkcyjnych, magazynach, basenów kąpielowych itp.

Zestaw  posiada zezwolenie PZH do pośredniego kontaktu z żywnością.

Podłoże: beton po 28 dniach dojrzewania, odtłuszczony pozbawiony mleczka cementowego, odpylony, zagruntowany emalią rozcieńczoną rozcieńczalnikiem w stosunku 3:1.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| ## Środowisko wg ISO 12944-2 |  | ## Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ### C 3 | wewnątrz | 90 |
| ### C 4 | wewnątrz | 120 |

Środowisko zanurzeniowe:

| Środowisko wg ISO 12944-2 | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- |
| ### Im 1 | 180 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  6-7  lat.

Emalia:  Atest Higieniczny B – 722 / 96 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl