ZESTAW  EPOKSYDOWY                                                      Nr 14

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy |  | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emalia epoksydowa do malowania basenów kąpielowych |  |  | 9.18 |  | 1317-462-XXXXX-XXX | 4-5 | 40 | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  | Razem: minimum | 4-5 | 160-200 |  |  |

* parametr zależy od koloru.

# Charakterystyka: do zabezpieczania powierzchni betonowych basenów kąpielowych                                    i przeciwpożarowych .

Podłoże: beton po 28 dniach dojrzewania, odtłuszczony pozbawiony mleczka cementowego, odpylony, zagruntowany emalią rozcieńczoną rozcieńczalnikiem w stosunku 3:1.

Środowisko zanurzeniowe:

| Środowisko wg ISO 12944-2 | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- |
| ### Im 1 | 160-200 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego:  6-7  lat.

Emalia:  Atest Higieniczny B – 722 / 96 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl