ZESTAW  EPOKSYDOWY                                                     Nr 15

# Str. 1/2

| Nazwa wyrobu | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba epoksydowa do gruntowania | 9.4 | 1317-422-1XXXX-XXX | 1-2 | 30 | 0,06-0,07* |
| Emalia epoksydowa chemoodporna | 9.10 | 1317-462-XXXXX-XXX | 2-3 | 30 | 0,05-0,08 * |
| lub Emalia epoksydowa chemoodporna grubopowłokowa | 9.11 | 1317-462-13XXX-XXX | 1-2 | 60 | 0,13 |
| lub #### RADOPUR emalia poliuretanowa | 11.1 | 1318-224-41XXX-XXX | 2-3 | 30 | 0,07-0,08* |
|  |  | Razem: minimum | 3-5 | 90-180 |  |

* parametr zależy od koloru.

Charakterystyka: do malowania elementów stalowych, stalowych ocynkowanych, metali kolorowych.

# Stanowi zestaw o wszechstronnym zastosowaniu zarówno antykorozyjnym jak i chemoodpornym.

# Szeroko stosowany w przemyśle.

Zestaw posiada zezwolenie PZH do pośredniego kontaktu z żywnością i może być stosowany w obiektach użyteczności publicznej np. szpitale oraz w branży żywnościowej.

Podłoże: stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2  wg PN-ISO 8501-1; 1996.

Stal ocynkowana, metale kolorowe odtłuszczone pozbawione kurzu.

ZESTAW EPOKSYDOWY                                                     Nr 15

Str. 2 / 2

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| ## Środowisko wg ISO 12944-2 |  | ## Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ### C 3 | wewnątrz | 90 |
|  | zewnątrz | 120 |
| ### C 4 | wewnątrz | 90 |
|  | zewnątrz | 160 |
| ### C 5 | wewnątrz | 180 |
|  | zewnątrz | 180 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  8-10 lat.

Farba:     Atest Higieniczny nr HK / B / 141 / 02 / 98

Emalia:  Atest Higieniczny nr B – 722 / 96 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl