ZESTAW  EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY               Nr 18

Str.1/2

| Nazwa wyrobu | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw |  | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPOKSYKOR Zn lub #### EPOKSYKOR Al. lub #### EPOKSYKOR FC #### farby epoksydowe do gruntowania grubopowłokowe | 9.6 9.7 9.5 | 1317-429-13950-0XX 1317-429-13980-6XX 1317-429-13XXX-XXX | 1 1 1-2 |  | 100 100 100 | 0,17 0,22 0,20-0,21 |
| ##### EPOKSYKOR Mio farba epoksydowa międzywarstwowa | 9.8 | 1317-431-12XXX-XXX | 1-2 |  | 100 | 0,21 |
| RADOPUR emalia poliuretanowa | 11.1 | 1317-462-XXXXX-XXX | 2-3 |  | 30-40 | 0,07-0,08* |
|  |  | Razem: minimum |  | 4-6 | 260-520 |  |

* parametr zależy od koloru.

Charakterystyka: do zabezpieczania konstrukcji mostowych, zewnętrznych powierzchni zbiorników stalowych i betonowych, konstrukcji eksploatowanych w środowisku agresywnym chemicznie, w atmosferze przemysłowej i morskiej.

Podłoże: stalowe odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2  wg PN-ISO 8501-1; 1996.

Betonowe: po 28 dniach dojrzewania pozbawione mleczka cementowego, odtłuszczone, odpylone.

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| ## Środowisko wg ISO 12944-2 |  | ## Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ### C 4 | wewnątrz | 260 |
|  | zewnątrz | 320 |
|  | wewnątrz | 320 |
| ### C 5 | zewnątrz | 320 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji: powyżej 15 lat.

ZESTAW EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY                Nr 18

Str. 2 / 2

Środowisko zanurzeniowe:

| Środowisko wg ISO 12944-2 | Grubość zestawu (m) |
| --- | --- |
| ### Im 1 | 420 |
| ### Im 2 | 520 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  12-15 lat.

Farby:   Atest Higieniczny nr 3 / B – 1276 / 97 wydany przez PZH

Emalia:  Atest Higieniczny nr 2 / B – 1238 / 97

Zestaw: Aprobata techniczna IBDiM nr AT / 97 – 03 – 0295

Atest techniczny Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl