# ZESTAW  POLIWINYLOWY                                                 Nr 20

| Nazwa wyrobu | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RADACH farba poliwinylowa nawierzchniowa | 12.4 | 1317-754-15XXX-XXX | 3 | 30 | 0,11 |
|  |  | Razem: minimum | 3 | 90 |  |

Charakterystyka: do zabezpieczania blachy ocynkowanej, betonu. Szczególnie polecany do malowania dachów, rynien i parapetów.

Stosowany również do renowacji starych powłok.

Podłoże: powierzchnie do malowania powinny być czyste, suche, odtłuszczone, bez śladów korozji.

##### Stal ocynkowana odtłuszczona, usunięte produkty ,,białej rdzy”.

Zalecana grubość w zależności od środowiska:

| ## Środowisko wg ISO 12944-2 |  | ## Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ### C 2 | zewnątrz | 90 |
| #### C 3 | zewnątrz | 90 |
| #### C 4 | zewnątrz | 90 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  6-8 lat.

Zestaw: Atest Higieniczny nr HK / B – 1276 / 02 / 97 wydany przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl