ZESTAW  KREODUROWY                                                    Nr 24

| Nazwa wyrobu | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emalia kreodurowa | 15.1 | 1317-962-XXXXX-XXX | 2-3 | 35 | 0,05-0,07* |
|  |  | Razem: minimum | 2-3 | 105 |  |

* w zależności od koloru

Charakterystyka: do zabezpieczania powierzchni stalowych i żeliwnych przede wszystkim rur ciepłowniczych eksploatowanych w sposób okresowy i  ciągły w temperaturze do 200 C (aluminiowe do 250 C)

Podłoże: stalowe i żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 wg PN-ISO 8501-1; 1996

Zalecana grubość zestawu w zależności od środowiska:

| # Środowisko # wg ISO 12944-2 |  | # Grubość zestawu (m) |
| --- | --- | --- |
| ## C 3 | wewnątrz | 70 |
|  | zewnątrz | 70 |
| ## C 4 | wewnątrz | 105 |
|  | zewnątrz | 105 |

Przewidywana trwałość zestawu malarskiego w zależności od środowiska eksploatacji:  8 – 10 lat.

Zestaw: Ocena Higieniczna PZH nr B / 146 / 87 / 88 .

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl