ZESTAW SILIKONOWY                                                         Nr 27

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Farba silikonowa do gruntowania |  |  | 14.3 | 1317-820-96840-1XX | 1 | 20 | 0,05 |
| Emalia silikonowa |  |  | 14.4 | 1317-860-9XXXX-XXX | 1 | 15 | 0,05 |
|  |  |  |  | Razem: max | 2 | 40 |  |

Charakterystyka: do zabezpieczania powierzchni stalowych lub żeliwnych, systemów spalinowych i wydechowych, części urządzeń nie narażonych na bezpośrednie działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych i eksploatowanych w sposób ciągły w temperaturze do 400 C.

### Utwardzenie nałożonych powłok następuje pod wpływem temperatury panującej w aparaturze w czasie eksploatacji.

Podłoże: stalowe lub żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2  wg PN-ISO 8501-1.

Zestaw: Ocena Higieniczna nr B / 146 / 87 / 88 wydana przez PZH.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl