ZESTAW  SILIKONOWY                                                        Nr 28

| Nazwa wyrobu |  |  | Nr Katalogowy | Symbol handlowy wg KTM | Ilość warstw | Grubość pojedynczej warstwy suchej (m) |  | Zużycie teoretyczne dla pojedynczej warstwy (dm3/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAFATERM emalia silikonowa |  |  | 14.6 | 1317-860-05850-1XX | 1 | 16 |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | Razem: max | 1 | 20 |  |  |  |

Charakterystyka: do zabezpieczania powierzchni stalowych, systemów spalinowych i wydechowych eksploatowanych w sposób ciągły w temperaturze do  600 C i nie narażonych na bezpośrednie działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych.

Pełne utwardzenie nałożonych powłok następuje pod wpływem temperatury panującej w aparaturze w czasie eksploatacji.

Podłoże: stalowe i żeliwne odtłuszczone i oczyszczone do stopnia Sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1; 1996.

RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL  SA

26-600 Radom, ul. Czarna 29, tel: tel: centrala (048) 36 71 900, marketing (048) 36 71 991 fax: (048) 36 71 990, e-mail: rafil@rafil.pl